## Slide 1
아노다이징 피막의 품질,
숫자 하나로 판단할 수 있을까
아노다이징 강건성 지수(Anodizing Robustness Index) 설계 리서치
2026-03-20
1 / 55

## Slide 2
01
왜 지금 새로운
판정 기준이 필요한가
현행 Go/No-Go 체계의 한계와 종합 지수의 필요성
2 / 55

## Slide 3
현재 품질 판정은 "합격 아니면 불합격"밖에 없다
아노다이징 피막의 현행 품질 판정 체계 • MIL-PRF-8625 (미군), QUALANOD (유럽), AAMA (미국 건축) 등
전 세계 모든 주요 인증 체계는
Go/No-Go(합격/불합격) 판정을 사용 • 각 시험 항목(두께, 봉공, 내식성, 경도 등)을 개별적으로 판정 • 하나라도 불합격이면 전체 로트 거부 • "얼마나 좋은가"의 연속적 판단은 불가능
3 / 55

## Slide 4
같은 합격 제품인데도 현장 불량률이 다르다
합격 제품 사이의 품질 차이가 보이지 않는 문제 • 로트 A: 두께 18µm, 봉공 양호, 내식성 500시간 → 합격
• 로트 B: 두께 12µm, 봉공 최소 기준, 내식성 340시간 →
합격
→ 둘 다 합격이지만
동남아 현장에서 B의 불량률이 3배 높다
→ 현행 체계로는 이 차이를 사전에 구분할 수 없다
4 / 55

## Slide 5
60년간 종합 점수가 없었던 3가지 이유
부재의 이유
1. Go/No-Go로 충분했다 전통 용도(항공·건축·군사)에서는 합격/불합격만 중요했고, 합격 제품 간 차이는 가격에 반영되지 않았음 2. 다축 성능 압축이 어렵다 내식성, 내마모성, 외관, 전기절연 등 용도마다 중요한 축이 달라 단일 축 등급화가 불가 3. 시험 시간이 이질적이다 두께(10초)와 염수분무(336시간)를 동일 시점에 평가하는 것이 비현실적
그런데 지금은 달라졌다
• 소비전자 OEM이 합격 내 품질 차별화를 요구 • 동남아 등 가혹 환경에서 합격 제품 간 불량률 차이가 비즈니스에 직결 • 저가 비파괴 검사 장비의 등장으로 정량 데이터 수집 비용이 하락 • 다른 산업(자동차, 식품, 반도체)은 이미 종합 점수 체계를 운영 중
5 / 55

## Slide 6
종합 지수가 가치를 갖는 3가지 상황
1. 공급자 비교 · 프리미엄 가격 차등 동일 인증 합격 공급자 중 누가 더 나은지 단일 수치로 비교 2. 공정 개선 추적 봉공 조건 변경, 전해액 교체 등의 효과를 연속적 점수로 모니터링 3. 환경별 차별 판정 동남아 출하 제품과 온대 지역 제품에 서로 다른 가중치를 적용하여
동일 합격 로트 내에서 용도별로 분류
6 / 55

## Slide 7
“합격/불합격을 넘어,
얼마나 좋은가를 측정해야 한다”
— 이 리서치의 핵심 전제
7 / 55

## Slide 8
02
전 세계 인증 체계는
무엇을 검사하는가
4대 인증 체계의 판정 항목과 구조를 비교한다
8 / 55

## Slide 9
미군 사양은 9가지 항목을 개별 합격/불합격으로 판정한다
MIL-PRF-8625F — 미국 군사 규격
시험 항목 | 적용 타입 | 합격 기준 | 불합격 시
피막 두께 | Type II: 5~25µm, Type III: >50µm | 최소값 충족 | 로트 거부
내식성 (염수분무) | Type II: 168~336시간 | 허용 범위 이내 | 로트 거부
봉공 품질 | 전체 | 염료 흡착 최소 | 로트 거부
내마모성 (Taber) | Type III 필수 | 규정 사이클 통과 | 로트 거부
밀착성 (접착력) | 지정 시 | 박리/탈락 없음 | 로트 거부
내광성 (색변화) | Class 2 (착색) | 색차 ΔE ≤ 3 | 로트 거부
외관 | 전체 | 균일, 밀착, 결함 없음 | 로트 거부
→ 하나라도 불합격이면 전체 로트가 거부된다. 종합 점수 개념은 없다.
9 / 55

## Slide 10
유럽 품질 마크는 두께 등급만 구분하고 나머지는 합격/불합격이다
QUALANOD — 국제 품질 라벨 (ISO 7599 기반)
시험 항목 | 기준 | 비고
피막 두께 | 등급별: 5, 10, 15, 20, 25µm | 두께 등급은 존재하나 품질 점수는 아님
봉공 품질 — 비파괴 | 어드미턴스 또는 염료 반점 | 전 시료 합격 필요
봉공 품질 — 파괴 | 규정 중량 손실 이내 | 산 용해 시험
내식성 | 염수분무 336h 또는 1000h | 등급에 따라 차등
외관/색상 | 규정 거리에서 결함 없음 | 육안 검사
내광성 | 착색 피막 색차 기준 | 자외선 노출 시험
→ 두께 등급(5~25µm)은 "최소 요구 두께"의 카테고리이지, 품질 점수가 아니다.
10 / 55

## Slide 11
미국 건축 기준은 두께와 내식성으로 2개 등급을 나눈다
AAMA 611 — 미국 건축용 알루미늄 아노다이징
항목 | Class I (고성능) | Class II (상업용)
피막 두께 (최소) | ≥ 17.8µm (0.7mil) | ≥ 10.2µm (0.4mil)
내식성 (염수분무) | 3,000시간 | 1,000시간
봉공 (산 용해) | < 2.60 mg/in² | < 2.60 mg/in²
색상 안정성 | ΔE < 5 (10년 야외) | ΔE < 5 (10년 야외)
용도 | 외부 노출 건축물 | 내부 또는 경외부
보증 | 5~10년 | 해당 없음
→ 2개 등급(Class I/II)은 사실상 "두께 + 내식성 시간" 기반. 등급 내에서는 Go/No-Go.
11 / 55

## Slide 12
독일 인증만 3단계 등급 체계를 사용한다
GSB International — 분체도장 품질 인증 (아노다이징은 전처리)
등급 | 야외 노출 기간 | 총 자외선량 | 광택 유지 요구
Standard | 약 12개월 | 300 MJ/m² | ≥ 50%
Master | 약 36개월 | 840 MJ/m² | 70~80%
Premium | 약 60개월 | 1,400 MJ/m² | 70~100%
주의: GSB는 분체도장 인증이며, "내후성(광택 유지)"이라는 단일 축으로 등급화에 성공했다.
아노다이징은 내식성·내마모성·외관 등 다축 평가가 필요하므로 같은 방식의 직접 적용은 어렵다.
12 / 55

## Slide 13
4대 인증 체계를 한눈에 비교하면
MIL-PRF-8625F (미군)
판정: 순수 Go/No-Go
등급: 없음 (Type 분류만)
특징: 가장 엄격, 항목별 독립 판정
대상: 군사·항공
QUALANOD (유럽)
판정: Go/No-Go
등급: 두께 등급 (5~25µm)
특징: 라이선스 기반, 연 2회 검사
대상: 건축·장식
AAMA 611 (미국 건축)
판정: Go/No-Go
등급: Class I / II (2단계)
특징: 두께+내식성 기반 등급
대상: 건축 외장재
GSB (독일)
판정: Go/No-Go
등급: Standard/Master/Premium
특징: 유일한 3단계 등급화
대상: 분체도장 (아노다이징 아님)
13 / 55

## Slide 14
모든 인증의 공통점: 종합 점수는 없다
핵심 발견 • 아노다이징 품질을 단일 지수로 통합한 학술 논문, 특허, 산업 표준이 전무 • 등급화(AAMA Class I/II, GSB 3단계)는 존재하지만, 이는 "어떤 수준을 충족하는가"의 이산적 분류이지 "얼마나 좋은가"의 연속 점수가 아님 • 검색 키워드: "anodizing quality index", "anodizing composite score" 등 → 해당하는 결과 없음 → 이것은 "혁신 기회"일 수도, "불필요해서 없는 것"일 수도 있다.
어느 쪽인지는 파일럿으로 검증해야 한다.
14 / 55

## Slide 15
대형 제조사의 내부 기준이 실질적 표준을 견인한다
공식 인증 = 최소 기준 / 실질 기준 = 대형 OEM의 비공개 사양 • Apple: 7000계 알루미늄, "항공우주 등급" 아노다이징 주장, 매트 블랙(L* < 10) 등 특정 외관 목표값을 특허로 관리 • Samsung: "NO SPEC NO WORK" 원칙, 자체 품질 핸드북 운영 최근 티타늄으로 전환 추세 (Galaxy S24 Ultra~) • 공통점: MIL/QUALANOD보다 외관(cosmetic) 기준이 훨씬 엄격 시사점: 강건성 지수는 이들 OEM의 "비공개 기준"을 체계화하는 도구가 될 수 있다
15 / 55

## Slide 16
03
다른 산업의 종합 점수화
사례에서 배운다
자동차, 식품, 소프트웨어 산업의 Gate+Score 구조
16 / 55

## Slide 17
결함을 등급별로 가중치를 매겨 합산하는 감점 체계
감점 체계 (Demerit Scoring System) — 제조업 범용
결함 등급 | 가중치 | 의미 | 아노다이징 예시
Class A (치명) | 100점 | 안전 위험 또는 기능 상실 | 피막 완전 박리, 모재 노출
Class B (주요) | 50점 | 주요 기능 저하 | 봉공 불량, 심한 부식
Class C (경미) | 10점 | 경미한 성능 이슈 | 두께 하한 근접, 약한 변색
Class D (외관) | 1점 | 외관 결함만 | 미세 얼룩, 광택 불균일
품질 지수 = (100×nA + 50×nB + 10×nC + 1×nD) ÷ 총 검사 수
주의: 가중치 비율(100:50:10:1)은 경험적 설정이며, 아노다이징에 적용 시 전문가 합의로 재설정 필요
17 / 55

## Slide 18
브라질 주조 기업은 가중합과 감점 승수를 결합했다
Tupy SQI (Supplier Quality Index) — 자동차 주조 산업
SQI 산출 공식 SQI = [자재품질(50%) + 품질시스템(20%) + 상업자세(30%)] × 시정조치 × 응답속도 × 공정품질 × 서류전달 × 재발방지 핵심 설계 원칙: • 일부 항목은 더하기(가중합) → 부분적 보상 가능 • 일부 항목은 곱하기(승수) → 치명적 실패 시 전체 점수 급락 • 승수가 0에 수렴하면 전체 SQI → 0 (사실상 불합격 관문) → 이것이 Gate(관문) + Score(점수) 구조와 수학적으로 동일하다
18 / 55

## Slide 19
불량이 어디서 발견되느냐에 따라 감점이 기하급수적으로 커진다
불량 로트 수 | 입고검사 발견 | 적용 단계 발견 | 고객 발견 | 현장(필드) 발견
0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00
1 | 0.80 (−20%) | 0.60 (−40%) | 0.40 (−60%) | 0.20 (−80%)
2 | 0.64 | 0.36 | 0.16 | 0.04
3 | 0.51 | 0.22 | 0.06 | 0.01
5건 이상 | 0.33 | 0.08 | 0.01 | 0.00 (사실상 퇴출)
→ 아노다이징에도 적용 가능: "공정 내 발견"보다 "고객 불만"이 훨씬 큰 감점을 받는 구조
19 / 55

## Slide 20
4가지 산업 사례의 공통 구조: 관문(Gate) + 점수(Score)
식품안전 (HACCP)
관문: 위해요인 임계점
(온도, 시간 위반 → 즉시 폐기)
점수: 품질 관련 항목
(맛, 외관 등 등급화)
자동차 (Tupy SQI)
관문: 감점 승수 → 0 수렴
(치명 불량 발견 시)
점수: 가중합
(자재·시스템·상업 50:20:30)
소프트웨어 품질
관문: 컴파일·실행·메모리 안전
(실패 시 점수 = 0)
점수: 정확도·성능·코드 품질
(카테고리별 가중합)
번역 품질 (MQM)
관문: 치명 오류 발생 시
(자동 불합격)
점수: 오류 가중합 → 정규화
(100점 만점 기준)
20 / 55

## Slide 21
식품 안전의 "관문"과 "품질점수" 2단계가 가장 좋은 모델이다
1단계: 관문 (CCP)
Critical Control Point
= 위해요인 관리 필수 단계
• 살균 온도 < 72°C → 즉시 폐기
• 금속 검출기 반응 → 즉시 격리
• 보상 불가: 다른 항목이 아무리 좋아도 무효
→ 아노다이징 대응:
두께 미달, 봉공 불합격, 피막 박리
2단계: 점수 (CQP)
Critical Quality Point
= 품질 영향 단계 (안전과 무관)
• 외관, 맛, 포장 품질 → 등급/점수화
• 부분 보상 가능: 한 항목 낮으면 다른 항목으로 보완
→ 아노다이징 대응:
색차, 광택, 경도, 두께 여유율
21 / 55

## Slide 22
핵심 교훈: 치명 항목은 점수화하지 말고 즉시 불합격 처리한다
Gate(관문) 설계의 3가지 원칙 1. 보상 불가 원칙 봉공이 완전 실패한 피막은, 두께가 아무리 두꺼워도 구제할 수 없다. 이런 항목은 점수화하지 않고 즉시 불합격(Gate) 처리한다. 2. 전수 비파괴 원칙 Gate 항목은 모든 제품에 적용해야 하므로, 전수 비파괴 검사가 가능한 항목만 Gate에 포함한다. (예: 염수분무 336시간은 Gate 불가 → 자격 인증으로 배치) 3. 최소 항목 원칙 Gate를 늘리면 유연성이 줄어든다. 정말 치명적인 3~5개만 Gate에 넣는다.
22 / 55

## Slide 23
04
전기로 피막 속을
들여다보는 비파괴 검사법
전기화학 임피던스 분광법(EIS)의 원리, 지표, 신뢰성
23 / 55

## Slide 24
전기화학 임피던스 분광법이란 무엇인가
전기화학 임피던스 분광법 (Electrochemical Impedance Spectroscopy, 이하 EIS) 작은 교류 전압을 피막에 가하고, 돌아오는 전류의 크기와 시간차를 분석하여 피막의 저항성과 구조를 비파괴로 파악하는 방법 비유: 의사가 청진기로 심장 소리를 들어 건강 상태를 파악하듯, EIS는 전기 신호로 피막 속 상태를 "듣는다" • 낮은 주파수(느린 신호) → 피막 전체의 저항(보호 능력) 파악 • 높은 주파수(빠른 신호) → 피막 표면(봉공 상태) 파악 • 중간 주파수 → 내부 구조(다공층/배리어층) 분리 가능
24 / 55

## Slide 25
아노다이징 피막은 2개 층으로 구성되어 있다
다공층 (Porous Layer)
• 벌집 모양의 미세한 구멍이 촘촘히 배열
• 두께: 5~100µm (공정 조건에 따라)
• 역할: 전체 피막 두께의 대부분 차지
• 봉공(sealing) 처리로 구멍을 막아 보호
봉공이 불완전하면:
→ 수분·염분이 구멍으로 침투
→ 내부에서 부식 시작
→ 겉으로 보이지 않다가 갑자기 불량 발생
배리어층 (Barrier Layer)
• 알루미늄 모재 바로 위의 얇고 치밀한 층
• 두께: 10~100nm (매우 얇음)
• 역할: 부식 방지의 최후 방어선
• EIS로 이 층의 저항(R_barrier)을 측정 가능
배리어층이 손상되면:
→ 모재 알루미늄이 직접 부식에 노출
→ 핏팅(국부 부식) 시작
→ 피막 전체가 의미를 잃음
25 / 55

## Slide 26
복잡한 모델링 없이도 쓸 수 있는 3가지 간편 지표
"피팅-프리(fitting-free) 지표"란? 수학적 모델링(등가회로 피팅) 없이 측정 데이터에서 바로 읽어내는 수치. 전문가가 아니어도 자동화 시스템으로 판정 가능. 1. 저주파 임피던스 |Z|₀.₁Hz → 피막 전체의 보호 능력을 한 숫자로 표현 2. 열화 지수 CDI% → 시간에 따라 피막이 얼마나 나빠졌는지 추적 (Coating Deterioration Index) 3. 주파수 전환점 f_b → 피막 결함이 차지하는 면적 비율을 추정 (breakpoint frequency)
26 / 55

## Slide 27
저주파 임피던스로 피막의 전체 저항성을 한 숫자로 본다
|Z|₀.₁Hz — 0.1Hz에서의 임피던스 크기
등급 | 임피던스 범위 | 의미 | 현장 판단
우수 | > 100,000,000 Ω·cm² | 부식 방지 충분 | 출하 적합
보통 | 10,000,000 ~ 100,000,000 Ω·cm² | 모니터링 필요 | 조건부 출하
불량 | < 1,000,000 Ω·cm² | 보호 불충분 | 출하 부적합
⚠️ 주의: 위 기준값은 유기코팅(에폭시, 폴리우레탄)에서 확립된 것이며(출처: USBR 2019),
아노다이징 피막에 대한 직접 검증 데이터는 부족합니다. 현장 적용 전 합금별·봉공별 검증이 필요합니다.
27 / 55

## Slide 28
피막 열화를 시간에 따라 추적하는 열화 지수
CDI% (Coating Deterioration Index) — 피막 열화 지수
계산 방법 CDI(t) = [초기 임피던스 − 현재 임피던스] ÷ 초기 임피던스 × 100 해석 • CDI = 0% → 초기와 동일, 열화 없음 • CDI = 30% → 초기 대비 30% 보호 능력 감소 • CDI > 50% → 심각한 열화, 피막 교체 검토 검증 현황 • Mansfeld 그룹이 제안(1991), 알루미늄 6061 아노다이징에서 직접 검증 ★★★ • 초기 측정 시점의 불안정성(수분 침투 과도현상)이 기준점을 왜곡할 수 있음
28 / 55

## Slide 29
주파수 전환점으로 피막의 활성 결함 비율을 추정한다
f_b (breakpoint frequency) — 전환 주파수
원리 피막이 전기를 "저장하는 거동"에서 "흘리는 거동"으로 바뀌는 주파수 지점 • 건전한 피막: 전환 주파수가 낮다 (< 1 Hz) → 결함 면적이 작다 • 결함 있는 피막: 전환 주파수가 높다 (> 10 Hz) → 결함 면적이 크다 검증 현황 • Huang 등(2008): 알루미늄 6061 경질 아노다이징에서 365일간 직접 검증 ★★★ • 전환 주파수가 1년간 안정 유지 → 경질 아노다이징의 우수한 내식성 실증 주의: 2개 이상의 전환점이 나타나거나, 전환이 불명확한 경우가 있어
자동 판정 시 예외 처리 로직 필요
29 / 55

## Slide 30
등가회로 분석을 하면 각 층의 상태를 개별적으로 파악할 수 있다
파라미터 | 건전 피막 기준 | 열화 시 변화 | 의미 | 검증 도메인
R_pore (다공층 저항) | > 200 kΩ·cm² | 감소 | 봉공 품질 직접 반영 | 아노다이징 직접 ★★★
R_barrier (배리어층 저항) | > 1,000,000 Ω·cm² | 감소 | 최종 부식 방지 성능 | 아노다이징 직접 ★★★
C_por (다공층 정전용량) | 0.4~1.0 nF/cm² | 증가 | 수분 침투도 반영 | 아노다이징 직접 ★★★
C_bar (배리어층 정전용량) | ~1 nF/cm² | 증가 | 두께 감소 반영 | 아노다이징 직접 ★★
※ 등가회로 분석은 전문가 의존도가 높아 자동화가 어렵다. 간편 지표를 우선 권장.
30 / 55

## Slide 31
아노다이징에서 직접 검증된 지표 vs 다른 코팅에서 빌려온 지표
아노다이징 직접 검증 ★★★
• 비어드미턴스 A_s
(봉공 품질, ISO 2931 관련)
• 전환 주파수 f_b
(Huang 2008, Al 6061)
• 열화 지수 CDI%
(Mansfeld 그룹)
• 다공층/배리어층 저항
(Huang, Suay 등)
유기코팅에서 차용 ★~★★
• 저주파 임피던스 기준값
(10⁸/10⁶ Ω 경계)
→ 유기코팅(USBR 2019)
• 확률 플롯 판정법
→ 파이프라인 코팅
⚠️ 아노다이징 피막은 유기
코팅보다 얇고 구조가 다르므로
기준값 직접 전용은 위험
31 / 55

## Slide 32
핵심 임계값은 아직 아노다이징에서 충분히 검증되지 않았다
⚠️ 검증 상태 요약 (독립 검증팀 리뷰 결과) 1. 저주파 임피던스 기준(10⁸/10⁶ Ω) → 유기코팅에서 확립, 아노다이징 직접 검증은 불충분 2. 연구자 간 임계값 불일치 → 한 연구자는 10⁶ 미만을 "불량"으로, 다른 연구자는 10⁵ 이상을 "합격"으로 제시 → 3자릿수(1,000배) 차이가 미해결 3. 합금별 기준값 부재 → 6063, 6061, 7075 등 합금에 따라 값이 크게 달라지나 통일 기준 없음 결론: 현장 적용 전 반드시 합금별·봉공별 자체 검증 데이터 확보 필요
32 / 55

## Slide 33
05
비파괴 전기 검사를
현장에 도입할 수 있는가
장비 비용, 측정 시간, 자동화, 표준화 현황 점검
33 / 55

## Slide 34
산업계는 이미 단순화된 전기 검사를 쓰고 있다
어드미턴스 시험 (ISO 2931)
• 봉공 품질 판정의 산업 표준
• 단일 주파수(~1kHz)로 정전용량 측정
• 측정 시간: 1~2분
• 장비: LCR 미터 ($500~2,000)
• QUALANOD 인증의 핵심 시험
합격 기준:
어드미턴스 ≤ 400/두께(µm) µS
사실 이것은...
전기화학 임피던스 분광법(EIS)의
극단적 간소화 버전이다
• EIS: 수십~수만 개 주파수를 스캔
→ 피막 전체 구조를 상세 파악
• 어드미턴스: 1개 주파수만 사용
→ 봉공 상태만 빠르게 확인
결론: 일상 봉공 품질관리에는
어드미턴스로 충분하다
34 / 55

## Slide 35
단일 주파수 검사와 전체 스펙트럼 검사의 차이
비교 항목 | 어드미턴스 (ISO 2931) | 전체 임피던스 분광법 (EIS)
주파수 범위 | 1개 (~1kHz) | 수십~수만 개 (0.01~100,000 Hz)
측정 시간 | 수 초 | 5~30분 (일반) / 1~2분 (고속)
알 수 있는 것 | 봉공 상태 (1개 수치) | 다공층·배리어층 개별 상태
장비 비용 | LCR 미터 $500~2,000 | 포텐시오스탯 $5,000~50,000
표준화 수준 | ISO 2931, QUALANOD 채택 | 아노다이징 전용 표준 없음
전문성 요구 | 낮음 (기사 수준) | 높음 (전기화학 지식 필요)
적합 용도 | 일상 봉공 품질관리 | 공정 최적화, 불량 원인 분석, R&D
35 / 55

## Slide 36
여러 주파수를 동시에 보내면 측정 시간을 4배 단축할 수 있다
멀티사인(Multi-sine) 기법
일반 방식: 주파수를 하나씩 순서대로 → 5~30분 소요 멀티사인: 여러 주파수를 동시에 인가 → 1~2분으로 단축
기법 | 시간 단축 | 정확도 | 비고
표준 멀티사인 | 3~4배 | 일반 방식과 동등 | 상용 장비에 이미 탑재 (Gamry OptiEIS)
홀수랜덤위상 방식 | 최대 4배 | 일반보다 우수한 신뢰구간 | 비선형성 자동 감지 가능
최적화 멀티사인 | ~6배 (30초) | 크기 오차 0.47% | 2025년 최신 연구 결과
→ 30초 내 측정 가능해지면 배치 간 샘플링이 현실적으로 가능해진다
36 / 55

## Slide 37
3만 원짜리 칩으로 임피던스 분석기를 만들 수 있다
AD5941 기반 저가 포텐시오스탯의 등장
HunStat2 (2025년 발표) • 핵심 부품: Analog Devices AD5941 칩 (~$30) • 임피던스 측정 범위: 0.2Hz ~ 200kHz • 기능: 전압-전류 곡선(CV), 개방전위(OCP), 임피던스 분광법(EIS) • 무료 소프트웨어 제공 의미: $30짜리 장비를 여러 대 설치하는 것이 $15,000 장비 1대보다 현장 커버리지 측면에서 유리할 수 있다 ⚠️ 단, 고임피던스(10⁹Ω 이상) 측정 정확도는 미검증.
아노다이징 피막에서의 직접 검증 데이터가 아직 없다.
37 / 55

## Slide 38
장비 가격대별 선택 가이드
등급 | 대표 제품 | 가격 | 주파수 범위 | 적합 용도
연구용 | Gamry Reference 3000 | $15,000~30,000 | 0.00001~1,000,000 Hz | R&D, 논문급 데이터
중급 | Gamry Interface 1010 | $8,000~15,000 | 0.01~1,000,000 Hz | 공정 최적화
현장 휴대용 | PalmSens4 | $5,000~8,000 | 0.01~1,000,000 Hz | 현장 출장 측정
초저가 DIY | HunStat2 (AD5941) | ~$30 | 0.2~200,000 Hz | 다수 배치 (미검증)
기존 봉공 QC | LCR 미터 | $500~2,000 | 단일 주파수 | 일상 봉공 판정
→ 즉시 적용 가능: LCR 미터 + ISO 2931. 전체 EIS는 Tier 3(자격 인증)용으로만 정당화.
38 / 55

## Slide 39
자동 해석 소프트웨어가 전문가 의존도를 낮춘다
AutoEIS — 오픈소스 자동 등가회로 분석
• 파이썬(Python) 오픈소스 패키지 • 측정 데이터를 넣으면 자동으로 등가회로 모델을 제안하고 피팅 • 진화 알고리즘 + 베이지안 추론으로 최적 모델 선택 • 수동 편향 제거, 재현성 향상 하지만 현장 QC에서는 과잉 투자일 수 있다 간편 지표(저주파 임피던스 한 숫자)만으로 합격/불합격 판정이 충분하다면, 복잡한 등가회로 분석까지 갈 필요가 없다. → AutoEIS는 불량 원인 분석, 공정 개선 시에만 활용 권장
39 / 55

## Slide 40
현장 도입의 4가지 미해결 과제
습식 셀 필수
전기화학 측정이므로 전해질(액체)이 반드시 필요.
건식(마른 상태) 측정은 현재 불가능.
→ 생산 라인에서 액체를 다루는 것은 비현실적
전용 표준 부재
아노다이징 피막 전용 EIS 표준이 없다.
전해질 종류, 온도, 면적, 주파수 범위가 연구자마다 다름.
→ 측정값의 비교·호환이 어렵다
임계값 미확립
합격/불합격을 가르는 수치가 합금별·봉공별로 확정되지 않음.
유기코팅 기준을 빌려 쓰는 중이나 적합성 미검증.
→ "얼마여야 합격인가"에 대한 답이 없다
국소 결함 미감지
EIS는 전체 면적의 평균 임피던스를 측정.
면적 1% 미만의 핀홀은 감지하지 못할 수 있다.
→ 핀홀 탐지는 와전류나 광학 검사가 적합
40 / 55

## Slide 41
전체 스펙트럼 검사는 연구와 자격 인증에 적합하다
용도 | 적합 도구 | 근거
봉공 품질관리 (일상) | 어드미턴스 (ISO 2931) | 산업 표준, 비파괴, 2분, $500~2,000
공정 최적화 | 전체 EIS (간편 지표) | 배리어층/다공층 분리 진단
불량 원인 분석 | 전체 EIS + 등가회로 | 열화 메커니즘 규명
자격 인증 (연 1~2회) | 저주파 임피던스 + 전환 주파수 | 장기 내식성 예측 지표
핵심 결론: EIS를 일상 품질관리(QC)에 쓰려면 아직 이르다.
하지만 공정 개선과 자격 인증에서는 다른 도구로 대체할 수 없는 가치가 있다.
41 / 55

## Slide 42
06
파괴/비파괴 시험법
16종을 정리한다
내식성, 봉공, 기계적 성질, 두께, 외관, 가속 노화
42 / 55

## Slide 43
내식성 시험: 염수분무부터 인공땀까지
시험법 | 규격 | 시간 | 파괴/비파괴 | 특징
염수분무 | ASTM B117 | 336시간 | 파괴 | 산업 표준이나 실제 환경 상관성 낮음
CASS 시험 | ASTM B368 | 16~48시간 | 파괴 | 3~6배 가속, 장식 도금에 최적화
AASS 시험 | ISO 9227 | 48~96시간 | 파괴 | CASS보다 덜 공격적
인공땀 침지 | ISO 3160-2 | 24~72시간 | 파괴 | 소비전자에 직접 관련, 아노다이징 전용 규격 없음
43 / 55

## Slide 44
봉공 품질 시험: 전기 검사부터 산 용해까지
시험법 | 규격 | 시간 | 파괴/비파괴 | 특징
어드미턴스 | ISO 2931 | 1~2분 | 비파괴 | 정량적, EIS와 상관 높음
산 용해 | ASTM B680 | 30분 | 파괴 | 정량적 (질량 손실 ≤ 40mg/dm²)
염색 반점 | ASTM B136 | 7~10분 | 비파괴(미세 흔적) | 신속·저비용, 정량성 부족
염산 침지 | 사내 기준 | 5~10분 | 파괴 | 간단하나 표준화 부족
44 / 55

## Slide 45
기계적 시험: 접착력, 경도, 마모 저항
시험법 | 규격 | 시간 | 파괴/비파괴 | 특징
크로스컷 접착력 | ISO 2409 | 5분 | 파괴(소면적) | 간편하나 아노다이징은 접착 메커니즘이 다름
풀오프 접착력 | ASTM D4541 | 30분+ | 파괴 | 정량적(MPa), 접착제에 결과 의존
경도 (Knoop) | ASTM E384 | 5분 | 비파괴(미소) | Type II: 300~400 HK, Type III: 500~700 HK
Taber 마모 | ASTM D4060 | 30~60분 | 파괴 | 실사용 마모 시뮬레이션
45 / 55

## Slide 46
두께와 외관: 전수 비파괴 검사가 가능한 항목
시험법 | 규격 | 시간 | 파괴/비파괴 | 특징
와전류 두께 | ISO 2360 | 수초 | 비파괴 | 가장 널리 사용, 전수검사 가능, ±1µm
현미경 단면 | ASTM B487 | 1~2시간 | 파괴 | 절대 기준(referee), 층 구조 관찰 가능
색차 (ΔE) | ASTM D2244 | 수초 | 비파괴 | 정량적, 분광측색기 사용
광택도 | ISO 2813 | 수초 | 비파괴 | 표면 마감 품질 지표
육안 검사 | 사내 기준 | 수초 | 비파괴 | 즉시 판정, 주관적
46 / 55

## Slide 47
시험 항목 간 상관관계: 중복을 줄일 수 있는 조합
높은 상관 (중복 가능)
• 어드미턴스 ↔ EIS 다공층 저항
(같은 물리량 측정)
• 염색 반점 ↔ 산 용해
(둘 다 봉공도 평가)
• 피막 두께 ↔ 염수분무 시간
(두께↑ → 내식↑, 대략 선형)
낮은 상관 (독립 정보)
• 열화 지수(CDI) ↔ 접착력
(다른 메커니즘)
• 경도/마모 ↔ 내식성
(기계적 vs 화학적)
• 색차(ΔE) ↔ 봉공 품질
(역은 성립하지 않음)
시사점
→ 어드미턴스 + 산 용해는 중복
하나만 선택해도 충분
→ 경도와 내식성은 독립적
둘 다 측정해야 전체 품질 파악
→ 지수 설계 시 중복 항목은
하나만 포함하여 가중치 편중 방지
47 / 55

## Slide 48
전기 검사 값과 염수분무 합격률은 로그-선형 관계를 보인다
Buchheit 연구 (Sandia 국립연구소)
• 33종 변환 피막 + 5종 알루미늄 합금
• 전기 저항(EIS) vs 168시간 염수분무 비교
• 결과: 로그-선형 관계 확인
• 전기 저항 ≥ 2~5백만 Ω·cm² 이면
염수분무 합격 확률 높음
• EIS가 극단값에서 더 변별력 있음
(매우 좋거나 매우 나쁜 코팅 구분)
⚠️ 주의 이 연구는 아노다이징이 아닌
크로메이트 변환 피막 대상.
아노다이징 피막(10~25µm)은
변환 피막(0.1~1µm)의 수십 배
두께이며 구조가 다르다.
임계값의 직접 전용은 위험하나,
"EIS가 염수분무보다 변별력 있다"
는 정성적 결론은 유효할 가능성 높음.
48 / 55

## Slide 49
07
고온고습 환경과 인체 땀이
피막을 공격하는 메커니즘
동남아 소비전자 시장의 핵심 열화 원인과 사전 예측법
49 / 55

## Slide 50
동남아 열대 환경의 전형적 조건
파라미터 | 동남아 전형값 | 온대 지역 비교 | 영향
온도 | 28~35°C (연평균 27°C) | 10~20°C | 반응 속도 2~3배 가속
상대습도 | 70~90% (연평균 80%) | 40~60% | 조해점 이상 → 연속 부식
연간 강수량 | 1,500~3,000mm | 600~1,200mm | 습건 사이클 빈번
일사량 | 4.5~5.5 kWh/m²/day | 2.5~3.5 | UV 열화 가속
핵심: 습도 70% 이상에서 땀 잔류물(소금)이 공기 중 수분을 흡수하여 마르지 않는다
→ 온대 지역에서는 건조되어 부식이 멈추지만, 동남아에서는 연속 부식 조건이 성립
50 / 55

## Slide 51
인체 땀의 조성: 소금, 젖산, 요소가 혼합된 약산성 전해질
성분 | 농도 | 피막에 미치는 영향
수분 | ~99% | 전해질 용매 역할
염화나트륨 (NaCl) | 1~5 g/L | 핏팅(국부) 부식의 주원인 — 염소 이온이 피막을 공격
젖산 (Lactic acid) | 1~3 g/L | 산화피막을 균일하게 녹이는 킬레이트제 역할
요소 (Urea) | 1~2 g/L | 가수분해 → 암모니아 → 국소 pH 변화
pH | 4.0~6.8 (평균 5.5) | 약산성 — 산화알루미늄 안정 영역(pH 4~9)의 하한
→ 염소 이온(Cl⁻) + 젖산의 복합 공격이 핵심. 단독보다 동시 존재 시 부식 가속.
51 / 55

## Slide 52
습도 40% 이상에서 땀 잔류물이 마르지 않아 부식이 멈추지 않는다
이것이 동남아 필드 불량의 핵심 원인이다 온대 지역 (습도 40% 미만) 손에서 땀 → 피막 표면에 잔류 → 건조되어 결정화 → 부식 정지 → 다음 접촉까지 피막이 회복할 시간 확보 동남아 (습도 70~90%) 손에서 땀 → 피막 표면에 잔류 → NaCl이 공기 중 수분을 흡수(조해) → 액체 상태 유지 → 부식이 24시간 연속 진행 → 봉공 불완전 부위에서 부식이 점점 확대 → 핵심은 "피막의 문제"가 아니라 "봉공 불완전 + 건조 안 되는 환경"의 조합
52 / 55

## Slide 53
봉공 불완전에서 시작되는 5단계 열화 과정
1단계
봉공 미비 영역에 수분 침투
다공층의 미봉공 구멍으로 습기가 스며든다
2단계
수화물 생성 및 팽창
산화알루미늄이 물과 반응하여 부피가 ~33% 팽창 → 미세 균열 발생
3단계
염화물/유기산 침투 경로 생성
미세 균열을 통해 NaCl, 젖산이 배리어층까지 도달
4단계
배리어층 공격 → 국부 부식
최후 방어선이 뚫려 모재 알루미늄이 직접 부식
5단계
외관 결함 발현
백화(흰 점), 지문 부식, 변색, 핀홀 → 고객 불만
53 / 55

## Slide 54
피막 변색의 5가지 유형과 원인
변색 유형 | 외관 | 주 원인 | 주요 조건
백화 (White spots) | 흰색 점/반점 | 합금 내 아연/구리 산화물 또는 봉공 부산물 석출 | 전처리 불량 + 습도
지문 부식 | 지문 형상 부식 자국 | 땀의 NaCl + 젖산이 봉공 불완전 영역에서 국부 부식 | 인체 접촉 + 고습도
얼룩 (Staining) | 불규칙 변색 | 세척수 오염물 또는 봉공액 잔류물의 불균일 건조 | 제조 공정 결함
색 번짐 | 염색 경계 번짐 | 봉공 불량으로 염료가 이동·용출 | 봉공 부족 + 습도
황변 (Yellowing) | 투명 아노다이징 황변 | UV에 의한 봉공 수화물 변색 또는 합금 내 철/실리콘 산화 | UV + 고온
54 / 55

## Slide 55
에지 반경이 피막 두께의 10배 미만이면 박리가 발생한다
아노다이징 피막은 모재에서 직접 성장하므로 전체 박리는 드물다 그러나 아래 조건에서 국부 박리가 발생한다: 1. 날카로운 모서리 (에지/코너) 모서리 반경 < 피막 두께 × 10 → 피막 균열·박리 (실제 사례: 스마트폰 카메라 플래토 에지에서 아노다이징 박리 보고) 2. 합금 내 금속간 화합물 7000계 알루미늄의 MgZn₂ 등 주위에서 불균일 산화 → 국부 결함 → 언더컷팅 3. 열 사이클 알루미늄(열팽창 23µm/m·°C)과 산화피막(8µm/m·°C)의 3배 차이
→ 온도 변화 시 계면 전단 응력 → 반복 피로
55 / 55

## Slide 56
합금 선택이 시험 결과보다 중요할 수 있다
아노다이징 불량의 원인이 항상 아노다이징 공정 자체는 아니다 숨은 변수 1: 합금 선택 6063 (내식성 우수) vs 7075 (강도 우수, 핏팅 감수성 높음) → 7000계는 금속간 화합물이 많아 동남아 환경에서 취약 숨은 변수 2: 세척 잔류물 제조 후 세척 불충분 → 잔류 산/알칼리가 열대 환경에서 활성화 → 이것은 아노다이징이 아니라 후처리(세척) 문제 숨은 변수 3: 물류 결로 해상 컨테이너 내 온도 변화 → 결로 → 백화
→ 시험 스펙이 아니라 포장/물류 관리 문제
56 / 55

## Slide 57
가속 시험은 실제 환경을 얼마나 잘 예측하는가
예측력이 높은 시험
• 어드미턴스 + 두께 조합
→ 봉공 불량 = 대부분 필드 불량의 선행 조건
• 인공땀 침지 72시간
→ 소비전자 사용 환경 직접 시뮬레이션
• 순환 습열 (25~55°C 사이클)
→ 열대 주야 사이클 재현
• 전기화학 임피던스 분광법
→ 봉공 + 배리어층 동시 평가
주의가 필요한 시험
• 85°C/85% 습열 시험
→ 반도체에서 유래, 아노다이징에는
과도한 가속일 수 있음
→ 85°C는 열수 봉공 온도(~100°C)에 근접
→ 실제와 다른 열화 모드 유발 가능
• 연속 염수분무 (ASTM B117)
→ 습건 사이클 없이 연속 분무
→ 실제 환경과 상관성 낮다는
오래된 비판 존재
→ 60°C/90% RH가 더 현실적 대안
57 / 55

## Slide 58
08
아노다이징 강건성 지수를
이렇게 설계한다
Gate(관문) + Score(점수) 2단계 구조의 구체적 설계안
58 / 55

## Slide 59
이 지수는 기존 인증을 대체하지 않고 보완한다
아노다이징 강건성 지수(ARI)의 위치 • MIL-PRF-8625, QUALANOD 등 기존 인증의 합격은 전제 조건 • ARI는 합격 제품 사이의 품질 차이를 정량화하는 보완 도구 • ARI가 아무리 높아도, 인증 불합격이면 출하 불가 • ARI가 낮아도, 인증 합격이면 기본 출하는 가능
(단, 가혹 환경 출하에는 ARI 등급 제한 적용 가능)
59 / 55

## Slide 60
3단계 판정 구조: 인증 확인 → 관문 → 점수
Stage 0
인증 합격 확인
MIL-PRF-8625 / QUALANOD / 고객 사양 합격? → No면 ARI 산출하지 않음
Stage 1
관문 (Gate) — 즉시 불합격
피막 두께 ≥ 규격 하한 / 봉공 합격 / 외관 치명 결함 없음 → 하나라도 FAIL → ARI = 0
Stage 2
점수 (Score) — 가중합 0~100점
봉공(30%) + 내식성(25%) + 두께여유(20%) + 외관(15%) + 기계적(10%) = ARI
등급 부여
A(85+) / B(65~84) / C(50~64) / F(<50)
A: 가혹 환경 출하 가능 / B: 일반 환경 / C: 모니터링 필요 / F: 출하 부적합
60 / 55

## Slide 61
1단계 관문: 전수 비파괴로 즉시 판정하는 3가지 항목
관문 | 시험 | 장비 | 시간 | 합격 기준 | 근거
G1 | 와전류 두께 | 휴대 게이지 | 10초 | ≥ 규격 두께의 80% | 모든 인증 공통
G2 | 어드미턴스 | 봉공 테스터 | 1~2분 | ≤ QUALANOD 기준 | ISO 2931
G3 | 외관 육안 | 육안 + 조명 | 30초 | 크랙·박리·핀홀 없음 | MIL-PRF-8625
설계 원칙: • 전수 비파괴 검사 가능한 항목만 Gate에 포함 • 파괴 시험(염수분무 336시간)은 Gate 불가 → 자격 인증(Tier 3)으로 배치 • Gate 항목 수를 최소화하여 유연성 확보 (3개)
61 / 55

## Slide 62
2단계 점수: 5가지 항목의 가중합으로 0~100점 산출
항목 | 측정법 | 전수/샘플 | 가중치 (초안) | 정규화
봉공 품질 | 어드미턴스 수치 | 전수 비파괴 | 30% | 20→0 µS/cm² (낮을수록 우수)
내식성 | 인공땀 침지 24h 평가 | 로트 샘플링 | 25% | 5단계 등급 (무결함=100)
두께 여유율 | (실측−규격 하한)/규격 | 전수 비파괴 | 20% | 0%→50% 여유
외관 품질 | 색차 ΔE + 광택 | 전수 비파괴 | 15% | ΔE 3.0→0 (작을수록 우수)
기계적 성질 | 경도 (Knoop) | 로트 샘플링 | 10% | 규격 하한→규격 150%
⚠️ 가중치는 검증 전 초안입니다. 소비전자 외장·6063 합금·열수 봉공 가정.
실제 필드 불량 데이터와 전문가 합의를 통해 결정해야 합니다.
62 / 55

## Slide 63
점수 정규화 방법: 측정값을 0~100으로 변환하는 공식
정규화 공식 점수 = min(100, max(0, (측정값 − 하한) ÷ (상한 − 하한) × 100)) • 하한: Gate 통과 직후의 최소 수준 → 점수 = 0 • 상한: 최우수 수준의 목표값 → 점수 = 100 • 하한 미만: 0점 (Gate에서 이미 걸러짐) • 상한 초과: 100점 (추가 이득 없음) 예시: 두께 여유율 규격 하한 15µm, 실측 20µm → 여유율 = (20−15)/15 = 33%
정규화 범위 0%→50% → 점수 = 33/50 × 100 = 66점
63 / 55

## Slide 64
4단계 등급: 프리미엄, 표준, 한계, 불합격
등급 | ARI 범위 | 의미 | 출하 적합 환경
A (Premium) | 85 ~ 100 | 전 항목 우수 | 열대·고습·가혹 환경
B (Standard) | 65 ~ 84 | 대부분 양호 | 온대·일반 환경
C (Marginal) | 50 ~ 64 | Gate 통과, 여유 적음 | 내부 사용, 공정 개선 대상
F (Fail) | 0 ~ 49 | Gate 미통과 또는 Score 미달 | 출하 부적합
⚠️ 경계값 85/65/50은 임의 설정입니다.
초기에는 경계값 없이 ARI 원점수만 기록하고, 3~6개월 데이터 축적 후 설정을 권장합니다.
64 / 55

## Slide 65
동남아 출하 제품은 봉공 가중치를 높이고 내식성 시험을 강화한다
조정 항목 | 기본 프로파일 | 동남아 프로파일 | 변경 근거
봉공 가중치 | 30% | 35% | 봉공 불량 → 고습에서 연속 부식
내식성 시험 | 인공땀 24시간 | 인공땀 72시간 (37°C) | 장기 땀 접촉 시뮬레이션
내식성 가중치 | 25% | 30% | 필드 불량 주 원인
외관 가중치 | 15% | 10% | 상대적 중요도 감소
기계적 가중치 | 10% | 5% | 상대적 중요도 감소
Gate G2 강화 | QUALANOD 기준 | 어드미턴스 ≤ 10µS/cm² | 봉공 품질 엄격화
추가 자격 시험 | — | 순환 습열 21일 | 열대 사이클 시뮬레이션
65 / 55

## Slide 66
시험을 3단계로 나누어 현실적으로 운영한다
Tier 1: 전수 검사 (100%)
비파괴 검사만 포함
• 와전류 두께 (10초)
• 어드미턴스 (1~2분)
• 색차·광택·육안 (30초)
→ Gate G1~G3 + Score S1, S3, S4
→ 부분 ARI 즉시 산출 가능
(가중치 합 65%)
Tier 2: 로트 샘플링 (n=3~5)
파괴 시험 허용
• 산 용해 (30분)
• 경도 Knoop (10분)
• 인공땀 침지 (24~72시간)
→ Score S2, S5 추가
→ 완전 ARI 산출
Tier 3: 자격 인증 (연 1~2회)
심층 검증
• 전체 EIS (30분/시편)
• 염수분무 (336시간)
• 순환 습열 (21일)
• 현미경 단면 (2시간)
→ ARI에 직접 포함 안 함
→ 프로파일 가중치 유효성 검증
66 / 55

## Slide 67
09
지수가 실패하는 5가지
시나리오와 대응책
위험 관리와 대안 검토
67 / 55

## Slide 68
가중치 오류부터 인증 대체 오해까지 — 실패 모드와 방어책
실패 모드 | 설명 | 방어책
가중치 오류 → 위양성 | 봉공 불량인데 두께·외관이 우수 → 종합 합격 | Gate에서 봉공 차단 (G2)
점수 조작 (gaming) | 공급자가 Score 높은 항목만 최적화 | 정기 Tier 3 자격 검증
프로파일 부적합 | 소비전자 가중치를 항공 부품에 적용 | ARI 보고서에 프로파일 필수 기재
지수 맹신 | ARI 숫자만 보고 개별 항목 무시 | 보고서에 개별 원점수 병기
인증 대체 오해 | ARI 높으면 인증 불합격도 출하 | Stage 0(인증 확인)으로 구조적 차단
68 / 55

## Slide 69
지수 대신 고려할 수 있는 3가지 대안
대안 1: 핵심지표 대시보드
지수화 없이 개별 수치를 시각화
• 두께, 봉공, ΔE 등을 그래프로
• 이상치를 즉시 시각 확인
장점: 도입 비용 최저
단점: "단일 수치 비교" 불가
대안 2: 등급 세분화
AAMA 611의 Class I/II를
5~6등급으로 확장
장점: 기존 체계와 호환
단점: 연속적 점수 아닌
이산적 분류에 그침
대안 3: 통계적 공정 관리
개별 파라미터의
Cpk(공정능력지수) 모니터링
장점: 통계적 기반 견고
단점: 항목 간 종합 판단 불가,
현장 이해도 요구 높음
69 / 55

## Slide 70
지수 도입에는 장비, 인력, 시스템 투자가 필요하다
기술적 설계만으로는 부족하다 — 조직적 비용을 고려해야 한다 1. 교육 비용 EIS 해석, 가중치 이해, 점수 산출 프로세스에 대한 QC 인력 교육 특히 EIS는 전기화학 전문 지식이 필요 2. 시스템 구축 데이터 수집 → 정규화 → 가중합 → 판정의 자동화 파이프라인 초기에는 Excel로 가능하나, 확장 시 전용 시스템 필요 3. 변경 관리 Go/No-Go에서 종합 지수로의 전환에 따른 조직 저항 고객-공급자 간 ARI 기준 합의 필요 4. 가중치 유지보수 용도별·합금별·봉공별 가중치 관리 및 정기 업데이트 프로세스
70 / 55

## Slide 71
10
3단계로
점진 도입한다
파일럿 → 교정 → 확장
71 / 55

## Slide 72
파일럿 → 교정 → 확장의 3단계 로드맵
Phase 1 (3~6개월)
파일럿
범위: 소비전자 외장, 6063 합금, 열수 봉공
Tier 1만으로 부분 ARI 운영 (경계값 미설정, 원점수만 기록)
동시에 필드 불량 데이터와 ARI 상관 수집
Phase 2 (6~12개월)
가중치 교정
Phase 1 데이터로 ARI-필드불량 상관 분석
전문가 합의로 가중치 확정, 등급 경계값 설정
환경 프로파일 차등화, Tier 2 추가하여 완전 ARI 산출
Phase 3 (12개월+)
확장
다른 합금(6061, 7075), 봉공 방식(니켈, 냉간)으로 확장
용도별 프로파일(항공, 건축, 의료기기) 개발
공급자 간 ARI 벤치마킹 체계 구축
72 / 55

## Slide 73
단계별 투자 비용과 필요 장비
항목 | Phase 1 (파일럿) | Phase 2 (교정) | Phase 3 (확장)
장비 | 와전류 게이지 + LCR 미터 + 분광측색기 (~$5,000) | 인공땀 침지 세트 + 미소경도계 (~$15,000) | 포텐시오스탯 + 습열 챔버 (~$30,000)
인력 | QC 담당 1명 교육 (1주) | QC + 품질 엔지니어 (2주) | EIS 전문가 양성 또는 외주
시스템 | Excel 기반 기록 | 데이터베이스 + 대시보드 | 자동화 파이프라인
→ Phase 1은 $5,000 + 1주 교육으로 시작 가능. 즉시 실행 가능한 범위부터 시작한다.
73 / 55

## Slide 74
아직 답하지 못한 3가지 후속 질문
시험 항목 간 상관 데이터
두께, 경도, 내마모성, 봉공 간
상관 계수를 실측해야 한다.
높은 상관이면 주성분 분석으로
차원 축소 가능.
독립적이면 모든 항목에
개별 가중치가 필요.
아노다이징 전용 임피던스 임계값
유기코팅의 10⁸/10⁶ 기준이
아노다이징에서 어떻게 변환되는지
직접 검증 필요.
합금별·봉공 방식별
독립적 기준값 확보가 핵심.
동남아 필드 불량의 근본 원인
실제 반품/불만 데이터에서
봉공 불량, 세척 잔류물,
합금 결함, 물류 결로의
비율을 파악해야 한다.
이것이 ARI 가중치의
실증적 근거가 된다.
74 / 55

## Slide 75
핵심 결론 3가지와 다음 단계
1
Gate(관문) + Score(점수) 2단계 구조로 아노다이징 강건성 지수(ARI)를 설계할 수 있다. 기존 인증을 대체하지 않고 합격 제품 간 품질 차별화를 가능하게 한다.
2
핵심 임계값과 가중치는 검증 전 초안이다. 소비전자·6063 합금·열수 봉공으로 범위를 좁혀 3~6개월 파일럿 후 현장 데이터로 교정해야 한다.
3
동남아 환경의 핵심 대응은 봉공 품질 강화이다. 고습도에서 땀 잔류물이 마르지 않아 연속 부식이 발생하므로, 봉공 가중치를 높이고 어드미턴스 기준을 엄격화한다.
다음 단계: Phase 1 파일럿 범위 확정 → 장비 구매($5,000) → 3개월 데이터 수집 시작
75 / 55