## Slide 1
레이저 싱귤레이션
흄/파티클 2차 오염 제어 전략
몰딩 기판 패키지 어레이의 피코초 레이저 절단 공정 최적화
2026.03.20 | Deep Research Report
1

## Slide 2
3중 방어 체계가 최적의 오염 제어 전략이다
구리와 EMC의 어블레이션 임계값 ~10배 차이가 근본 문제 → 층별 적응형 파라미터 전략 필요
"발생 억제 + 즉시 배출 + 재증착 방지"의 3중 방어가 최적 전략
ps 레이저가 생산성과 품질의 최적 균형점 (ns 대비 debris 현저 감소, fs 대비 비용 유리)
다층 구조의 재료 인터페이스 전환점이 최대 오염 위험 구간
과도한 어시스트 가스 압력은 Mach Stem Disk 형성으로 역효과
2

## Slide 3
구리와 EMC의 임계값 ~10배 차이가 근본 문제이다
반도체 패키지 레이저 싱귤레이션의 3대 도전
어블레이션 부산물(흄, 파티클)이 인접 다이/패키지에 재증착 → 전기적 단락, 접합 불량, 외관 불량
다양한 재료(Cu + EMC + FR-4)가 혼합된 구조로 부산물 조성이 복잡
생산성(처리 속도)과 품질(오염 최소화) 사이의 트레이드오프
핵심 인사이트: 단일 파라미터 세트로는 Cu(문턱값 0.05-0.07 J/cm²)와 EMC(문턱값 0.23-0.55 J/cm²) 양쪽 모두에서 부산물을 최소화할 수 없다. 층별 적응형 파라미터 전략이 필수이다.
3

## Slide 4
리서치 핵심 수치
3중
방어 체계
발생억제 + 배출 + 방지
~10x
임계값 차이
Cu vs EMC 어블레이션
5개
핵심 결론
3 Researcher + Critic
12개
근거 검증
신뢰도 매트릭스
4

## Slide 5
본 리서치는 3개 관점에서 병렬 조사되었다
Researcher 1
레이저 파라미터 최적화
펄스폭, 파장, 플루언스, 반복률,
빔 프로파일, 멀티패스, 버스트 모드
Researcher 2
배출 및 제거 시스템
어시스트 가스, 흡입/배기,
보호 필름, 세정, 인라인 모니터링
Researcher 3
재료별 어블레이션 특성
Cu, EMC, FR-4, 솔더마스크,
다층 인터페이스, 오염 메커니즘
Critic
교차 검증 (6개 체크리스트)
도메인 적용성, 수치 근거,
상충점, 누락, 확신도, 문제 정의
5

## Slide 6
01
어블레이션 메커니즘과
부산물 생성
재료별 어블레이션 거동과 부산물 특성을 이해하여
효과적인 제어 전략의 기반을 마련한다
6

## Slide 7
펄스폭에 따라 어블레이션 메커니즘이 근본적으로 달라진다
펄스폭 | 메커니즘 | 열영향부 (HAZ) | 부산물 특성 | 비용/생산성
ns (>1 ns) | 열적 어블레이션 (photothermal) | 넓음 (40+ um) | 마이크론급 구형 입자 용융 재증착, 탄화 | 낮은 비용 높은 속도
ps (1-100 ps) | 준-냉간 어블레이션 (플라즈마 플룸 지배) | 매우 좁음 (수 um) | 나노~서브마이크론 입자 ns 대비 현저히 적은 debris | 중간 비용 중간 속도
fs (<1 ps) | 냉간 어블레이션 (cold ablation) | 극소 (<2 um) | 가장 작은 나노입자 응집체 형성 경향 | 높은 비용 낮은 속도
7

## Slide 8
ps 레이저가 생산성과 품질의 최적 균형점이다
Chart: 
| Debris 감소 | 가공 속도 | 비용 효율 | HAZ 최소화 | 표면 품질
ns 레이저 | 30 | 90 | 90 | 20 | 30
ps 레이저 | 75 | 65 | 65 | 80 | 75
fs 레이저 | 85 | 30 | 30 | 95 | 90
핵심 판단 기준
• ps는 ns 대비 debris를 현저히 감소시키면서도 실용적 가공 속도를 유지
• fs는 HAZ 극소화에 최적이지만 장비 비용 2-3배, 속도 저하
• 산업 현장에서 ps가 de facto 표준으로 자리잡는 추세
• 품질 최우선 시 fs, 범용 생산 시 ps 선택
8

## Slide 9
fs 레이저는 HAZ를 줄이지만 나노파티클 수는 증가한다
Cold Ablation의 통념
fs 레이저 = "깨끗한 가공" 으로 알려져 있음
HAZ < 2 um (실질적 열영향 없음)
용융 재증착(recast) 거의 없음
표면 rim 형성 최소
실제 발견: 파티클 역설
fs는 오히려 더 많은 수의 나노파티클 생성
개별 입자는 수십 nm이지만 응집체 5-10 um
높은 수밀도(number density)로 포집 난이도 증가
"깨끗함"은 HAZ 관점에서만 사실
의사결정 포인트: fs 선택 시 HAZ 최소화 이점은 확실하지만, 나노파티클 관리를 위한 추가적인 흡입/필터 시스템 강화가 필요하다. 파티클 관리 부담까지 고려하면 ps가 총합적으로 유리한 경우가 많다.
9

## Slide 10
구리와 EMC의 어블레이션 임계값이 ~10배 차이난다
재료 | 펄스폭 | 파장 | 문턱값 플루언스 | 출처
구리 | 0.9 ps | 532 nm | 0.05-0.07 J/cm² | MDPI Materials 2022
구리 | 6 ps | 532 nm | ~0.07 J/cm² | MDPI Materials 2022
FR-4 | 0.9 ps | 532 nm | 0.52-0.55 J/cm² | MDPI Materials 2022
FR-4 | 6 ps | 532 nm | 0.23-0.26 J/cm² | MDPI Materials 2022
에폭시(CFRP) | USP | 1064 nm | 16.3 J/cm² | PMC 7763314
근본적 도전: 구리 문턱값(0.05-0.07 J/cm²)과 FR-4/EMC 문턱값(0.23-0.55 J/cm²)의 ~10배 차이는 하나의 플루언스로 모든 재료를 최적 절단하기 어렵다는 것을 의미한다. 8 J/cm² 이상 고플루언스에서는 "두 번째 어블레이션 체제"가 나타나 부산물이 급증한다.
10

## Slide 11
구리 vs EMC: 상반된 어블레이션 거동
구리 (Cu)
전도성 나노파티클 → 전기적 단락 최대 위험
CuO/Cu₂O 산화물 형성 (자기제한 5.5nm)
높은 열전도율 → 열소산 빠름
낮은 어블레이션 문턱값 (0.05-0.07 J/cm²)
N₂ assist gas로 산화 방지 필수
EMC (Epoxy Molding Compound)
유기 VOC 흄 + 실리카 필러 이원적 부산물
페놀, 비스페놀A 유도체 등 유해 VOC 발생
필러 크기가 어블레이션 효율 좌우
높은 어블레이션 문턱값 (0.23-0.55 J/cm²)
Chemical deflash + waterjet 후세정 필수
11

## Slide 12
다층 인터페이스 전환점이 최대 오염 위험 구간이다
에너지 흡수 특성 급변: 유기물(낮은 임계값) → 금속(높은 임계값) 전환 시 과잉 에너지가 폭발적 파티클 방출 유발
혼합 부산물 생성: Cu 나노파티클 + 에폭시 탄화물 + 실리카 필러 복합 debris → 단일 세정법으로 제거 곤란
재증착 복합 오염: 전도성(Cu) + 절연성(SiO₂) + 유기(탄화물) 파티클 혼재 → 전기적 거동 예측 불가
대응 전략: 인터페이스 통과 시 에너지를 점진적으로 조정하는 공정 설계 수준의 접근 필요. 레이저 파라미터와 세정 기술 각각의 최적화만으로는 해결되지 않는다.
출처: ScienceDirect 2025, 구리/기판 다층 구조 레이저 선택적 제거 연구
12

## Slide 13
4가지 재료가 각각 다른 부산물을 생성한다
Cu (구리)
• 전도성 나노파티클
• CuO/Cu₂O 산화물
• 전기적 단락 최대 위험
• N₂ 분위기 필수
EMC (에폭시 몰딩)
• VOC 흄 + SiO₂ 파티클
• 탄화 잔류물
• 필러 크기 의존적
• Chemical deflash 필수
FR-4 (기판)
• 유리섬유 분진
• 에폭시 VOC
• 극단적 열적 차이
• UV 레이저 권장
솔더마스크
• 저분자 유기 VOC
• Smear 잔류물
• UV 광화학 분해 최적
• 선택적 제거 가능
13

## Slide 14
EMC 필러 크기가 어블레이션 전략 자체를 좌우한다
어블레이션 메커니즘 | 플루언스 범위 | 필러 거동 | 부산물 특성
증발 (Evaporation) | 저플루언스 | 수지만 제거, 필러 잔류 | 유기 VOC 위주, 필러 노출
직접 방출 (Direct Ejection) | 고플루언스 | 필러 입자 통째로 방출 | 대형 파티클, 높은 제거율
전이 구간 (Transition) | 중간 | 두 메커니즘 혼합 | 혼합 부산물, 예측 곤란
핵심 발견 (Zhang & Shin, J. Manuf. Process, 2025): 큰 필러의 EMC는 동일 조건에서 어블레이션 효율이 낮으며, 직접 방출 개시에 더 높은 레이저 파워가 필요하다. EMC 재료 사양(필러 크기/함량)이 레이저 공정 파라미터의 독립 변수임이 확인되었다.
14

## Slide 15
02
레이저 파라미터 최적화로
발생을 억제한다
1선 방어: 레이저 파라미터 조정으로 흄/파티클 발생 자체를 최소화
15

## Slide 16
파장 선택이 구리 흡수율과 EMC 분해 방식을 결정한다
파장 | 구리 흡수율 | EMC/에폭시 메커니즘 | 부산물 특성 | 권장 용도
IR (1064 nm) | 낮음 (높은 반사율) | 열적 분해 지배 | 넓은 HAZ, 탄화, 많은 debris | 비권장
Green (532 nm) | 중~높음 | 열적+광화학 혼합 | 적절한 HAZ, 깨끗한 절단 | 복합재료 실용적 최적
UV (355 nm) | 높음 | 광화학 어블레이션 지배 | 최소 HAZ, 최소 debris | 최고 품질 (비용 높음)
출처: Tunna et al. (구리 파장별 효율), Semiconductor Digest 2008, Spectra-Physics Application Note
16

## Slide 17
532nm Green 레이저가 복합재료에 실용적 최적이다
구리에서 어블레이션 효율이 가장 높음 (Tunna et al. 연구)
1064nm에서는 구리 반사율이 높아 비효율적, 355nm에서는 플라즈마 차폐 효과 증가
Spectra-Physics Talon GR70 (532nm, 70W)으로 Cu/PI/Cu FPCB 절단 시 "debris와 용융물이 특히 주목할 만큼 없었다"
UV 대비 비용 효과적이면서 Cu와 유기물 모두에 합리적 성능
주의: "532nm 최적"은 Nd:YAG ns 레이저 기반 데이터이다. ps 레이저에서는 플라즈마 차폐 패턴이 달라질 수 있으며, ps 레이저에서의 파장별 구리 어블레이션 효율 비교 데이터는 제한적이다.
17

## Slide 18
문턱값의 e²배 근처에서 어블레이션 효율이 최대가 된다
Nolte et al.의 이론: 최적 플루언스 = e² × Fth (문턱값의 약 7.4배)
이보다 높으면: 과잉 에너지가 열로 전환 → 용융/비산/재증착 증가
이보다 낮으면: 어블레이션 속도 저하 → 생산성 감소
구리 최적 플루언스: ~e² × 0.06 ≈ 0.44 J/cm² (이론적)
구리에서 8 J/cm² 이상: "두 번째 어블레이션 체제" → 열침투 깊이 지배, 부산물 급증
출처: MDPI Materials 15(11):3932, 2022; SPIE 2015, "Understanding laser ablation efficiency"
18

## Slide 19
단일 파라미터로 Cu와 EMC 모두를 최적화할 수 없다
적응형 파라미터 전략
절단 층 | 플루언스 | 반복률 | 이유
Cu 층 진입 | 높은 플루언스 (~0.4 J/cm²) | 100-300 kHz | 구리의 높은 반사율 + 낮은 문턱값 대응
EMC 층 전환 | 낮은 플루언스 | 200-500 kHz | 유기물의 낮은 문턱값, 탄화 방지
인터페이스 통과 | 점진적 조정 | 적응형 | 혼합 debris 최소화
구현 방법: LIBS(레이저 유도 플라즈마 분광) 또는 광다이오드 기반 인라인 모니터링으로 재료 전환을 실시간 감지 → 파라미터 자동 전환. 현재 연구 단계이나, threshold alarm 기반 이상 감지는 즉시 구현 가능.
19

## Slide 20
저에너지 멀티패스가 고에너지 싱글패스보다 debris를 줄인다
멀티패스 전략의 장점
HAZ 및 debris 현저히 감소
깨끗한 엣지 품질
총 에너지 관점에서도 20-48% 효율적
패스 간 열소산 허용
최적 조건
패스당 제거 깊이: 수~수십 um
교차 스캔(cross-hatch) 방식 권장
패키지 1mm 기준: 약 10회 패스
스캔 속도: 10-100 mm/s 범위
출처: Semiconductor Digest 2008, PMC 6189863 (ps 레이저), MDPI Materials 2022 (배터리 전극)
20

## Slide 21
8-12회 다회 패스가 실용적 최적이다
Semiconductor Digest (2008): "단일 패스로 1mm 관통 가능하지만, 과도한 HAZ 발생. 약 10회 패스가 속도와 엣지 품질의 최적 조합"
PMC 6189863 (2017): ps 레이저에서 정지 빔 다회 펄스는 재증착으로 깊이 정체. 스캔 다회 패스가 재증착을 피하며 완전 관통 달성
MDPI Materials (2022): 저플루언스 + 다회 패스가 총 에너지 관점에서도 20-48% 더 효율적
확신도 교정: 위 데이터는 2008년 ns 레이저 + 배터리 전극 데이터 기반이다. ps 레이저 + EMC/Cu 복합재료에서의 최적 패스 수는 재검증이 필요하다.
21

## Slide 22
반복률 100-500 kHz에서 열축적과 생산성이 균형을 이룬다
반복률 범위 | 열축적 효과 | 입자 차폐 | 표면 품질 | 권장 조건
~kHz | 미미 | 없음 | 기준선 | 정밀 작업, 열에 민감한 재료
~100 kHz | 시작됨 | 미미 | 양호 | 실용적 생산 범위
~MHz | 현저함 | 마이크로초 스케일 | 고반복률에서 roughness 증가 가능 | 열관리 주의 필요
인큐베이션 효과: 반복 펄스가 어블레이션 문턱값을 낮춰 더 낮은 플루언스에서도 제거가 가능해지는 긍정적 측면도 있다.
22

## Slide 23
Top-hat 빔 프로파일이 균일한 어블레이션을 달성한다
특성 | Gaussian | Top-hat (Flat-top)
에너지 분포 | 중심 피크, 주변 감소 | 균일 분포
어블레이션 균일성 | 불균일 (중심 과어블레이션) | 균일한 어블레이션 깊이
Debris/재증착 | 불균일한 방출, 응집 경향 | 제어된 제거, 재증착 감소
에너지 효율 | 낮음 (주변부 낭비) | 높음 (>96% throughput)
입자 균일도 | 넓은 분포 | 좁은 분포 (~10-20 nm)
출처: Edmund Optics, PMC 12927492 (2026), SPIE 11107 (2019)
23

## Slide 24
MHz 버스트 모드가 대형 파티클 형성을 억제한다
모드 | 특성 | 표면 조도 | Debris 효과
단일 펄스 | 기준선 | 기준선 | 기준선
MHz 버스트 (3-6) | 인큐베이션 효과 활용 | 0.1-0.63 um | 재증착 감소
GHz 버스트 | 극단적 열축적 | 0.55 um | 폴리싱 단계 적합
Biburst (MHz+GHz) | 2단계 조합 | 0.45 um | MHz 제거 → GHz 마무리
확신도: 낮음-중간. 버스트 모드 데이터는 210 fs 펄스 + 구리/스테인리스강 단일 재료 기반(PMC 9890557). ps 펄스 + EMC/Cu 복합재료에서는 유사한 효과가 기대되나 정량적 검증이 필요하다.
24

## Slide 25
레이저 파라미터 종합 권장안
파라미터 | 권장 범위 | 근거 | 확신도
펄스폭 | 1-10 ps | ns 대비 debris 현저 감소 | 높음
파장 | 532 nm 또는 355 nm | Cu 흡수율 + EMC 광화학 | 높음 (ns 데이터)
플루언스 | Cu: ~0.4 / EMC: 별도 | 문턱값의 e²배 근처 | 중간
패스 전략 | 저에너지 8-12회 | 2008 ns + 배터리 전극 | 중간
빔 프로파일 | Top-hat 권장 | 단일 재료 검증 | 중간
반복률 | 100-500 kHz | 열축적 최소화 + 생산성 | 높음
25

## Slide 26
03
어시스트 가스와 흡입으로
즉시 배출한다
2선 방어: 발생한 흄/파티클을 즉시 배출하여 재증착을 방지
26

## Slide 27
N₂가 EMC 절단용 어시스트 가스의 최적 선택이다
가스 | 주요 용도 | 절단 특성 | 흄/파티클 영향
N₂ (질소) | 반도체 패키지 절단 표준 | 비반응성, 산화 방지 | 산화물 형성 억제
Ar (아르곤) | 반응성 재료 | 완전 불활성, 높은 밀도 | Debris 배출 효과적 (비용 높음)
Air (압축공기) | 저비용 범용 | 21% O₂, 약간 산화 | EMC 탄화물 생성 가능
He (헬륨) | 특수 용도 | 낮은 밀도, 높은 열전도 | Compact flow 형성에 유리
출처: Riveiro et al., Materials 12(1):157, 2019 (PMC6337310)
27

## Slide 28
과도한 가스 압력은 Mach Stem Disk를 형성하여 역효과를 낳는다
Mach Stem Disk(MSD) 형성: 고압 가스가 커프 입구에서 정상충격파 형성 → 가스 침투력 감소
경계층 분리: 커프 내벽에서 가스 흐름 분리 → 용융물 제거 효율 저하
외기 혼입: 충격파와 와류가 주변 공기를 끌어들여 가스 순도 저하
실험 사례: 7 bar → 4 bar 감압 시 커프 내 질량유량 오히려 증가, 품질 개선
도메인 주의: 위 데이터는 금속 판재 절단(mm급 커프) 기반이다. 반도체 패키지 싱귤레이션(수십 um급 커프)에서 동일한 유체역학 현상이 발생하는지 검증이 필요하다.
28

## Slide 29
Side-blow가 Coaxial보다 debris 배출에 효과적이다
분사 방식 비교
방식 | 장점 | 단점
Coaxial | 균일 가스 분포 빔 경로 보호 | ~90% 면적 차단 (choking 발생)
Cross-jet Side-blow | Choking 감소 측면 debris 배출 | 비대칭 가스 분포 일측 품질 차이
Dual/Hybrid | 빔 보호 + 배출 동시 달성 | 시스템 복잡 유량 최적화 필요
Choking 문제
La Rocca(1991)는 coaxial nozzle에서 가스 제트의 단면적이 커프보다 훨씬 커서 ~90%의 면적 차단(area blockage)이 발생함을 발견하였다.
커프 폭과 유사한 출구 직경의 비동축 노즐 사용을 권장한다.
특히 반도체 패키지의 좁은 스트리트(< 100 um)에서는 side-blow 방식이 필수적이다.
29

## Slide 30
가스 튜브를 레이저 경로와 평행 배치하여 실시간 배출한다
특허 WO2019054945A1 (2019) — EMC 기판 직접 대상
가스 튜브가 레이저 빔 경로를 따라 평행하게 배치
절단 스트리트(singulation street)를 따라 압축 가스 분사
기판은 진공 지그 위에 고정 (1-3cm 깊이, 1mm 이상 폭의 트렌치)
펄스 레이저(10kHz 이상 반복률)로 다중 패스 절단
실시간으로 ablation 파티클, 수지 입자, 열 잔류물을 배출
이 특허 구조는 EMC 기판 절단에 직접 적용된 검증된 설계이며, 가스 튜브의 방향이 레이저 이동 방향과 일치하는 것이 핵심이다.
30

## Slide 31
HEPA + 활성탄 필터 조합이 SiO₂와 VOC를 동시 처리한다
필터 단계 | 기능 | 대상 물질 | 사양
Pre-filter | 대형 입자·스파크 포집 | 금속 파편, 대형 debris | 금속 메시, 세척 가능
HEPA | 미세 입자 포집 | SiO₂ 필러, Cu 나노파티클 | 0.3 um 이상 99.97%
활성탄 | VOC·유기 가스 흡착 | 에폭시 분해 가스, 페놀 | EMC/솔더마스크 필수
(선택) 정전기 집진 | 하전 debris 포집 | 금속 나노파티클 | 추가 포집 효율 향상
EMC 절단 시 SiO₂ 미립자(HEPA)와 유기 VOC(활성탄)를 동시에 처리해야 하므로, HEPA + 활성탄 복합 시스템이 필수적이다.
31

## Slide 32
DISCO HogoMax가 재증착 방지의 업계 표준이다
특성 | 수치/설명
점도 | 235 cP
금속 불순물 (Na, K, Fe, Cu) | < 50 ppb
코팅 두께 (1000 rpm) | 1.58 um
코팅 두께 (3000 rpm) | 0.82 um
두께 편차 (1000 rpm) | 0.04 um (최대)
제거 방법 | DI water, 30초
FT-IR 검증 | 세정 후 잔류물 없음 확인
기술적 차별점
• 표면장력 최적화로 볼 범프, 전극 등 요철부에서도 균일 코팅
• 레이저 열에 의한 가교결합(cross-linking) 억제 설계 — 경쟁 제품은 열에 의해 응고되어 제거 곤란
• 30초 DI water 세정 완전 제거 검증
출처: DISCO TR21-02 (2022, 원문 확인 완료)
32

## Slide 33
후세정 기술별 특성과 적용 조건이 다르다
방법 | 세정 원리 | 입자 제거 능력 | 반도체 적합성 | 주요 특징
CO₂ 스노우 | 열충격 + 기계적 + 용매 + 승화 | 3-5 nm, 99.9%+ | 높음 (건식) | 인라인 가능, 비접촉
플라즈마 | 이온화 가스 화학적 에칭 | 유기물 우수 | 중간 | 진공 필요, 손상 우려
초음파 | 액체 내 캐비테이션 | 마이크론급 | 낮음 (습식) | 기판 손상, 재오염 위험
Chemical deflash + Waterjet | 화학 용해 + 고압 세정 | EMC 잔류물 우수 | 높음 | STMicro QFN 실증
33

## Slide 34
EMC 가공 후에는 Chemical deflash가 필수이다
STMicroelectronics QFN 패키지 실증 데이터 (Antilano & Arellano, 2019)
레이저: 파장 1030 nm, 40W, 200-800 kHz, 펄스폭 800 ± 200 fs
결과: EMC 어블레이션 후 리드프레임 측벽 노출 성공, HAZ 미관찰
잔류물: 잔류 수지 및 필러 → Chemical deflash + 고압 waterjet으로 제거
DI water 세정만으로는 EMC 탄화물과 실리카 잔류물 불충분
Critic 검증: R2(CO₂ 스노우)와 R3(Chemical deflash) 간 상충에서, 실제 EMC 패키지 가공 사례(STMicro)에 기반한 R3의 주장을 우선 채택하였다.
34

## Slide 35
인라인 파티클 모니터링으로 이상을 즉시 감지한다
기술 | 대표 제품 | 검출 한계 | 적용 방식
에어로졸 파티클 카운터 | PMS Airnet II | 0.2 um+ | 배기 라인 실시간 농도
인라인 파티클 센서 | CyberOptics IPS | 0.1 um | 고출력 블루 레이저 기반
LIBS | 연구 단계 | 원소 수준 | 실시간 플라즈마 조성 분석
광다이오드 | 다수 연구 | 프로세스 의존 | 방출 광 강도로 간접 추론
현재 상태: 실시간 피드백 제어(흄 농도 기반 레이저 자동 조정)는 연구 단계. 파티클 카운터 기반 threshold alarm은 즉시 구현 가능.
35

## Slide 36
LPBF 크로스플로우 원리를 차용하여 가스 유동을 최적화한다
[이질 도메인: 금속 적층제조 (LPBF/SLM)]
LPBF 원리 | EMC 절단 적용 | 근거
Cross-flow 균일성이 부품 품질 결정 | 절단 스트리트 전체에 균일한 가스 흐름 | Ferrar et al.
바이패스 시스템으로 재순환 감소 | 흄 재순환 방지용 바이패스 설계 | ANSYS Fluent 시뮬레이션
노즐 최적화로 난류 감소 | 좁은 스트리트에 맞춘 노즐 단면 설계 | Chen et al., IHPC
Coanda 효과 관리 | 가스가 챔버 벽면을 따라 흐르는 현상 | IJCESEN paper
스케일 차이 주의: LPBF의 1.5 m/s 가스 유속은 분말층 위 수평 흐름 기준이다. EMC 절단의 좁은 커프와 상이한 debris 특성으로 최적 유속은 다를 것이다.
36

## Slide 37
04
재료마다 다른
오염 경로가 존재한다
2차 오염 메커니즘과 재료 의존적 대응 전략
37

## Slide 38
구리 나노파티클 재증착이 전기적 단락의 최대 위험이다
Cu 나노파티클이 인접 패드/트레이스 간 브릿지 형성 → 전기적 단락
Cu₂O 자기제한 산화층: 5.5 ± 0.7 nm (Nilsson et al., in situ STEM)
100℃ 이상에서 Kirkendall void와 함께 산화 급격 진행
금속 Cu = 직접 단락, CuO/Cu₂O = 반도체 특성으로 접촉 저항 불안정
재증착 방지가 최우선, 불가피 시 산화 환경 제어가 2차 방어선
출처: Liu et al. (UC Berkeley), Nilsson et al. (in situ STEM), Girardi et al. (JMEP 2015)
38

## Slide 39
EMC는 유기 VOC와 실리카 파티클을 동시에 생성한다
부산물 유형 | 특성 | 위험도
유기 VOC 흄 | 페놀, 비스페놀A 파생물, CO, CO₂ | 호흡기 자극, 작업자 안전
탄화 잔류물 (char) | 불완전 분해 시 커프 벽면 탄소질 | 표면 오염, 접착 불량
실리카 파티클 | 미분해 필러의 물리적 방출 (um급) | 비전도성, 기계적 오염
혼합 응집체 | 탄화물 + 실리카 + 수지 잔류물 | 세정 난이도 증가
fs 레이저 "cold ablation"에서도 초점 체적 내 순간 800-1200 K에 도달 (Zhang & Shin, 2025, 시뮬레이션)
39

## Slide 40
FR-4는 유리섬유와 에폭시의 극단적 열적 차이로 선택적 어블레이션이 일어난다
유리섬유 E-glass 융점 ~1725℃ vs 에폭시 Tg ~130-180℃ → 극단적 차이
에폭시가 먼저 기화/분해 → VOC 흄 발생, 유리섬유가 잔류
CO₂ 레이저(10.6 um): 탄화 경향 증가 → UV 레이저(355 nm) 권장
LPKF CleanCut 기술: 탄화, 연소, HAZ 없이 기술적 청정도 달성
숨은 변수: FR-4의 수분 함량(0.10-0.20%)이 레이저 가공 시 급격한 증기화를 일으켜 디라미네이션 및 예측 불가능한 파티클 방출을 유발할 수 있다.
40

## Slide 41
2차 오염은 전기적 단락, 접합 불량, 외관 불량으로 이어진다
오염 경로 | 원인 재료 | 메커니즘 | 위험도
Cu 나노파티클 재증착 | Cu 리드프레임/배선 | 전도성 파티클이 패드 간 브릿지 | 최고
Cu 산화물 파티클 | Cu 어블레이션 후 산화 | CuO/Cu₂O 조건부 전도 | 높음
탄화 잔류물 | EMC, 솔더마스크 | 탄소질 잔류물 부분 전도 | 중간
와이어본딩 불량 | 본딩 패드 위 재증착 | Au-Cu 본딩 계면 오염 | 높음
솔더링 불량 | Cu 산화물, EMC 잔류물 | 솔더 습윤성 저하 | 높음
41

## Slide 42
재료별로 최우선 과제와 대응 전략이 다르다
재료 | 최우선 과제 | 권장 레이저 | 필수 후처리 | 특수 고려사항
Cu | 재증착 방지 (전기적 단락) | fs/ps | DI water + IPA | N₂ assist gas
EMC | 필러 잔류물 + 탄화물 제거 | fs | Chemical deflash + waterjet | 필러 크기별 최적화
FR-4 | 유리섬유 분진 + 탄화 방지 | UV (355nm) | 디스미어 (필요 시) | CO₂ 회피, 수분 관리
인터페이스 | 혼합 debris 방지 | 재료별 전환 | 복합 세정 | 에너지 점진적 조정
42

## Slide 43
EMC 어블레이션 흄은 작업자 안전 위험을 수반한다
에폭시 수지 열분해 시 페놀, 비스페놀A 유도체, 이소시아네이트 등 유해물 발생 가능
EMC SDS: GHS H314 — 심한 피부 화상 및 눈 손상 유발
결정질 실리카 필러 포함 시 호흡성 분진으로 규폐증 위험
국소 배기(LEV: Local Exhaust Ventilation) 없이는 VOC 노출 위험
HEPA + 활성탄 복합 필터 시스템이 반도체 클린룸 환경의 표준
43

## Slide 44
05
3중 방어 체계로
오염을 최소화한다
발생 억제 + 즉시 배출 + 재증착 방지의 통합 전략
44

## Slide 45
가공 전→중→후 단계별 3중 방어 체계
가공 전
3선 방어 — 재증착 방지
HogoMax 수용성 보호 필름 코팅 (0.82-1.58 um)
debris 재증착의 1차 방어선
가공 중 — 1선
1선 방어 — 발생 억제
저에너지 멀티패스 + 적절한 펄스폭/파장
층별 적응형 파라미터 전략
가공 중 — 2선
2선 방어 — 즉시 배출
N₂ side-blow + 로컬 흡입 + 파티클 모니터링
HEPA + 활성탄 필터
가공 후
3선 방어 — 후세정
1차: DI water (HogoMax 제거)
2차: Chemical deflash + waterjet (EMC)
보조: CO₂ 스노우 (잔류 나노파티클)
45

## Slide 46
1선 방어: 레이저 파라미터 4대 핵심 요소
펄스폭
1-10 ps 권장
ns 대비 debris 현저 감소
fs 대비 비용/생산성 유리
파장
532nm Green 또는
355nm UV
Cu 흡수율 + EMC 광화학
플루언스
문턱값의 ~e²배
Cu: ~0.4 J/cm²
EMC: 별도 최적화
패스 전략
저에너지 8-12회
교차 스캔 방식
패스 간 열소산
46

## Slide 47
2선 방어: 배출 시스템 4대 구성 요소
가스 종류
N₂ (순도 99.9%+)
Cu 산화 방지
EMC 탄화물 억제
분사 방식
Side-blow / Cross-jet
Coaxial의 choking 회피
커프 폭 대응 노즐
로컬 흡입
절단점 근방 음압 형성
가스 튜브 평행 배치
(WO2019054945A1)
필터 시스템
HEPA + 활성탄 필수
SiO₂ + VOC 동시 처리
실시간 필터 모니터링
47

## Slide 48
3선 방어: 재증착 방지 및 후세정 단계
HogoMax 보호 필름
가공 전 코팅
재증착 1차 방어선
30초 DI water 제거
DI Water 세정
가공 후 1차
HogoMax + 표면 debris
동시 제거 (30초)
Chemical Deflash
EMC 가공 시 필수
잔류 수지, 실리카 필러
+ 고압 waterjet
CO₂ 스노우
보조 세정
3-5 nm 파티클 제거
건식, 비접촉, 인라인
48

## Slide 49
조건별로 전략 조합이 달라져야 한다
조건 | 권장 전략 | 이유
Cu층 두꺼움 (>18 um) | 532nm + N₂ 필수 + 보호 필름 | Cu debris 지배적 → 산화방지 최우선
EMC 대형 필러 (>20 um) | 높은 레이저 파워 + 물리적 흡입 강화 | 직접 방출 모드 → 대형 파티클
택트타임 여유 있음 | 저에너지 멀티패스 + UV + fs/short ps | 최고 품질, debris 최소
택트타임 제약 강함 | 532nm + 500kHz + 8-10 패스 + N₂ | 품질과 생산성 균형
스트리트 폭 < 50 um | Side-blow 필수, 보호필름 두께 검토 | 좁은 커프에서 choking 심화
후세정 wet 불허 | CO₂ 스노우 + 플라즈마 (건식 조합) | 건식만 허용 시 선택지
49

## Slide 50
결과 기반 조정: 문제 발견 시 파라미터를 이렇게 바꿔라
발견 문제 | 1차 조치 | 2차 조치 | 3차 조치
Cu 재증착 발견 | N₂ 유량 증가 (MSD 이하에서) | HogoMax 미사용 시 도입 | 멀티패스 수 증가 (패스당 플루언스 감소)
EMC 탄화물 잔류 | 파장 → UV 전환 (광화학 어블레이션) | 플루언스 감소 + 패스 수 증가 | Chemical deflash 후세정 강화
커프 엣지 품질 불량 | 가스 압력 단계적 감소 (MSD 의심) | 반복률 감소 (열축적 억제) | 패스 간 냉각 시간 추가
50

## Slide 51
06
근거 검증과
후속 과제
Critic 검증 결과와 본 리서치의 한계
51

## Slide 52
핵심 주장 12개의 근거 신뢰도가 상이하다
핵심 주장 | 도메인 일치 | 확신도
ps가 ns 대비 debris 현저 감소 | 높음 | 높음
Cu/EMC 임계값 ~10배 차이 | 높음 | 높음
HogoMax 30초 완전 제거 | 높음 | 높음
Chemical deflash EMC 필수 | 높음 | 높음
532nm Cu 최적 파장 | 중간 (ns 데이터) | 중간-높음
N₂가 EMC 최적 가스 | 중간 (간접 추론) | 중간
멀티패스 > 싱글패스 | 중간 (2008 ns) | 중간
Top-hat > Gaussian | 중간 (단일 재료) | 중간
MSD 역효과 | 낮음-중간 (금속) | 중간
MHz 버스트 모드 효과 | 낮음 (fs, 단일 금속) | 낮음-중간
CO₂ 스노우 99.9%+ 효율 | 낮음 (제조사 자료) | 낮음
52

## Slide 53
3개 상충점을 근거 강도 기반으로 해결하였다
상충 항목 | R1 주장 | R3 주장 | 판단
최적 펄스폭 | ps = 종합 최적 | fs = 정밀 가공 권장 | 양립 가능 ps 범용, fs 품질 최우선
fs 파티클 특성 | "가장 작은 나노입자" | "수밀도 높음, 응집체 5-10 um" | 동일 현상의 다른 프레이밍 실효 크기는 응집체 기준
EMC 후세정 | R2: CO₂ 스노우 /DI water 충분 | R3: Chemical deflash + waterjet 필수 | R3 우선 채택 STMicro QFN 실증 근거
53

## Slide 54
비용 정량화, 경쟁 기술 비교, 실패 모드 분석이 후속 과제이다
비용/생산성 정량화 부재
장비 가격, 공정 추가 비용, 택트타임 영향의 정량 비교 없음. 의사결정자는 별도 벤치마크 필요.
경쟁 기술 대비 맥락 부재
블레이드/플라즈마/스텔스 다이싱 대비 레이저 흄 문제 심각도 미비교. "왜 레이저인가" 미답변.
실패 모드 미분석
레이저 출력 드리프트, 보호 필름 코팅 불량, 필터 포화 등 실패 시나리오 대응 미포함.
대상 도메인 직접 데이터 부족
핵심 주장 다수가 인접 도메인(금속 판재, 배터리 전극) 도출. ps + EMC/Cu 직접 실험 데이터 제한적.
54

## Slide 55
3중 방어 체계 + 재료별 맞춤 전략이 핵심이다
1
발생 억제(레이저 파라미터) + 즉시 배출(가스/흡입) + 재증착 방지(보호 필름/후세정)의 3중 방어 체계를 구축하라
2
Cu와 EMC의 ~10배 임계값 차이를 인식하고, 층별 적응형 파라미터 전략을 설계하라
3
다층 인터페이스 전환점의 혼합 오염이 최대 위험임을 고려하여 인터페이스 통과 시 에너지를 점진적으로 조정하라
후속 탐색 질문
1. EMC 필러 크기/함량별 최적 레이저 파라미터 맵 구축2. 인터페이스 전환 감지 및 적응형 제어의 현재 기술 수준 조사3. 레이저 vs 블레이드/플라즈마/스텔스 다이싱의 패키지 유형별 적합성 기준
55