## Slide 1
레이저 가공/프로세싱 엔지니어를 위한 심화 세미나
초단파 레이저
멀티도메인 어플리케이션
펨토/피코초 레이저의 산업·의료·과학 활용과 의사결정 가이드
산업 제조 | 의료/안과 | 바이오/과학 | 시장 분석 | TCO 의사결정
2026-03-25

## Slide 2
USP 레이저는 4개 도메인에서 혁신을 만들고 있다
01
산업 제조
반도체·디스플레이·배터리·EV 등 8대 어플리케이션에서 양산 확립
→ 고반복률·GHz 버스트 모드가 처리속도와 품질 동시 달성
02
의료
안과(FS-LASIK, SMILE, FLACS) 임상 확립, 피부과 ps 레이저 표준화
→ 서브-mm 정밀 절제로 생체 열손상 최소화
03
바이오/과학
PLAL 나노입자 합성, 2PP 3D 나노프린팅, 아토초 과학(2023 노벨 물리학상)
→ 극한 시공간 분해능으로 기초과학 패러다임 전환
04
시장
$2.4~2.9B, CAGR 15~17% (2025~2031), 아시아-태평양 38% 1위
→ 배터리·반도체 수요가 성장 엔진, 섬유 레이저가 점유율 확대 중
2 / 47

## Slide 3
이 프레젠테이션에서 얻어갈 5가지
학습 목표
1
USP "콜드 어블레이션"의 근본 원리
HAZ 13배 감소가 어떻게 가능한지 — 전자-격자 열화 시간보다 짧은 펄스의 물리적 의미
2
"fs > ps" 통념이 틀린 이유
재료별 열확산 시간 기반 최적 펄스폭 선택 — 비용과 성능의 실제 트레이드오프
3
GHz 버스트 + kW급 고출력의 산업적 의의
처리 속도와 품질 동시 달성이 배터리·반도체 양산 진입을 어떻게 열었는가
4
산업/의료/과학 각 도메인의 성숙도
양산 확립 vs. 임상 확립 vs. 연구 단계 — 도메인별 현재 상태와 핵심 성과
5
TCO 관점의 도입 의사결정 가이드
역방향 조건-행동 테이블: "결과가 X이면 → Y를 선택하라" 프레임워크
3 / 47

## Slide 4
원리 → 적용 → 선택 → 시장 → 의사결정 순서로 진행한다
프레젠테이션 로드맵
Part B
USP 원리
콜드 어블레이션
fs/ps/ns 비교
→
Part C
산업 제조
8대 어플리케이션
양산 실적
→
Part D
의료/과학
안과·피부과
PLAL·2PP·아토초
→
Part E
fs vs ps 선택
재료별 기준
TCO 최적화
→
Part F
시장
$2.4~2.9B
CAGR 15~17%
→
Part G
의사결정
역방향 가이드
도입 체크리스트
각 Part는 독립적으로 참조 가능 — 필요한 섹션만 선택적으로 활용하라
4 / 47

## Slide 5
Part B
USP 레이저는
왜 다른가
이 파트에서 다루는 내용
ns vs ps vs fs: 펄스폭이 결정하는 모든 것 (HAZ·메커니즘·용도)
"콜드 어블레이션"의 물리적 근거 — 전자-격자 열화 시간의 의미
레이저 소스 종류별 특성: Ti:Sapphire / Yb:fiber / Yb:YAG / UV 변환
고반복률(>1 MHz) 열 누적 현상 — 이상적 콜드 어블레이션 가정의 한계

## Slide 6
USP는 열이 전달되기 전에 물질을 제거한다
기존 ns 레이저 (열 가공)
열 용융/증발 메커니즘
HAZ: 수십 ~ 수백 µm
디브리·용융물 다량 발생
재용착층(resolidification layer) 형성
주변 구조물·소재에 열손상 전달
USP 콜드 어블레이션 (fs/ps)
다광자 이온화 → 쿨롱 폭발(Coulomb explosion)
HAZ ≤ 1.5 µm (Al, fs 조건)
디브리 극소 — 후처리 부담 대폭 감소
재용착층 없음 — 클린 절단면
핵심: 펄스폭 < 전자-격자 열화 시간(1~10 ps)
출처: MDPI Micromachines 2014; IntechOpen 2016
6 / 47

## Slide 7
ns/ps/fs 레이저 3종 비교 — 펄스폭이 모든 차이를 만든다
구분 | 나노초 (ns) | 피코초 (ps) | 펨토초 (fs)
펄스 폭 | 10⁻⁹ s (1 ns) | 10⁻¹² s (1 ps) | 10⁻¹⁵ s (1 fs)
열-기계 결합 | 강함 (열 전도 지배) | 약함 (경계선) | 거의 없음 (콜드 어블레이션)
HAZ (Al 기준) | 수십 ~ 수백 µm | 수 µm | ≤ 1.5 µm (실측)
가공 메커니즘 | 열 용융/증발 | 다광자 흡수 + 부분 열 | 다광자 이온화, 쿨롱 폭발
디브리/용융물 | 많음 — 후처리 필수 | 적음 | 극소 — 클린 절단면
주요 적용 | 일반 절삭, 마킹, 조각 | 정밀 마이크로머시닝 | 초정밀, 세라믹/유리, 생체조직
7 / 47

## Slide 8
HAZ 13배 차이: Al에서 200 fs → 1.5 µm vs 8 ns → 20 µm
fs HAZ
≤ 1.5 µm
200 fs 펄스
Al 기준 실측값
ns HAZ
20 µm
8 ns 펄스
Al 기준 비교값
품질 차이
13× 감소
fs 채용 시
HAZ 폭 기준
HAZ 폭 시각 비교 (Al, 상대적 크기)
fs: 1.5 µm
ns: 20 µm
출처: MDPI Micromachines 2014 (200 fs vs 8 ns, Al 기준)
주의: 고반복률(>1 MHz) 시 열 누적으로 HAZ 증가 가능 — 파라미터 최적화 필수
8 / 47

## Slide 9
경계 조건: 재료에 따라 fs/ps 선택 기준이 달라진다
금속
ex) Cu, Al, Ti, 스테인리스
전자-격자 열화 시간 ~1~10 ps
→ 10 ps 이하에서 fs와 ps 품질 차이 미미 — ps가 비용 효율적
→ 단, 고반복률 공정에서는 열 누적 설계 필수
투명 유전체 (유리 / SiC)
ex) 붕규산 유리, 사파이어, SiC
열확산 시간 50~100 ps
→ ps도 fs와 유사한 냉간 절제 달성 가능
→ OLED 유리 다이싱: 산업 표준 = ps (비용·신뢰성 우수)
생체 조직
ex) 각막, 연조직, 신경 조직
정밀도 요구 극대 — fs 필수
→ 안과(FS-LASIK, SMILE, FLACS): 각막 절개 깊이 µm 수준 정밀 제어
→ 신경외과, 조직 미세 절제 연구에서 fs 이외 대안 없음
경계선 영역 (~10~50 ps)
ex) PCB 다층 구조, 세라믹 복합재
금속 기준 fs-ps 품질 차이가 작아지는 구간
→ 비용 합리적 ps 선택 가능 — "최고 스펙(fs)"이 아닌 "적합 스펙"이 TCO 최적화
→ 결정 기준: (요구 HAZ) vs (ps 장비 비용 절감분)
"최고 스펙(fs)"이 아닌 "적합 스펙"이 TCO를 최적화한다
9 / 47

## Slide 10
고반복률(>1 MHz)에서 "콜드 어블레이션" 가정이 깨진다
단일 펄스 / 저반복률 (< 1 MHz)
펄스 간 열 확산 충분 — 완전 냉각
이상적 콜드 어블레이션 구현
HAZ 극소 — fs/ps 이론값에 근접
연구용·정밀 가공 공정에 적합
고반복률 (> 1 MHz) — 열 누적 발생
펄스 간 열 잔류 — 누적 ΔT ~7,000°C 가능
HAZ 이론값보다 실측값 훨씬 증가
가공 균일성 저하, 미세 크랙 위험
배터리 전극 롤투롤: 고속 + 균일성 상충
설계 제약: 열 누적이 가공 파라미터(반복률·펄스 에너지·스캔 속도) 설계를 결정한다 — 파라미터 최적화 필수
출처: De Gruyter 배터리 레이저 가공 리뷰
10 / 47

## Slide 11
USP 레이저 소스: 섬유 레이저가 산업 주류를 장악 중
Ti:Sapphire
연구용 표준
파장: 800 nm | 펄스폭: 수십 fs | 가격: 고가
+ 최단 펄스·최고 첨두 출력 달성 가능 - 유지 복잡, MTBF 낮음, 산업 라인 부적합
Yb:Fiber (섬유 레이저)
산업 표준
~46%
파장: 1030/1064 nm | 펄스폭: 수백 fs ~ 수 ps | MTBF: 50,000시간+
+ 점유율 ~46% — 생산라인 가동률 신뢰성 - 극초단 펄스(< 200 fs)는 구현 어려움
Yb:YAG / Nd:YAG
ps 레이저 주류
파장: 1030/1064 nm | 펄스폭: 수 ps ~ 수십 ps
+ fs 대비 비용 효율 우수, 고출력 확보 용이 - 초정밀 생체/반도체 응용에서 fs 대비 제한
UV 변환 (343/355 nm)
특수 용도
파장: 343 nm (Yb 3배) 또는 355 nm (Nd 3배)
+ PCB·반도체·유기재료 전용 — 더 작은 초점 크기, 흡수율 향상 - 변환 손실 존재, 출력 제한
섬유 레이저 MTBF 50,000시간+ → 생산라인 가동률 신뢰성이 채택을 결정한다
11 / 47

## Slide 12
Part C
산업 제조
8대 핵심 어플리케이션
8대 어플리케이션 미리보기
01
반도체
Via drilling, Wafer dicing, 결함 수리
02
디스플레이
OLED 봉지 절단, μLED 리페어
03
배터리/EV
전극 패터닝, 탭 용접, 롤투롤 고속 가공
04
표면 텍스처링
DLIP 구조 창출, 항마찰·항균 기능 부여
05
금속 정밀 가공
항공우주 Ni합금·Ti 드릴링
06
세라믹/복합재
SiC, Al₂O₃ 냉간 절제
07
유리 용접/접합
LBGW — HAZ 없는 직접 본딩
08
태양전지
CIGS 스크라이빙, Si 다이싱

## Slide 13
SiC 다이싱: 3가지 USP 공정이 재료 손실 30~40%를 해결한다
공정 방식 | 레이저 | 핵심 성과 | 확신도
6패스 fs 레이어드 스텔스 다이싱 | 펨토초 ~270 fs | 개질층 <8 µm, Ra 224 nm, 종횡비 9.85 | ★★★
멀티포컬 ps 슬라이싱 (4-focal) | 피코초 1064 nm | Ra 1.3→0.432 µm, 6인치 4H-SiC 분리 | ★★
시간형상 펄스열 슬라이싱 | 펨토초 (복굴절 결정) | 개질층 16.5 µm (재료 손실 최소화) | ★★
출처: MDPI JMMP SiC 리뷰 2025-12-19
SiC 어블레이션 임계값: 2.35 J/cm² (개질) | 4.97 J/cm² (변환) | 1035 nm fs 기준
재료 손실 30~40% 저감 = 고단가 SiC 웨이퍼 원가 절감의 핵심 레버
13 / 47

## Slide 14
PCB/TSV 비아홀: UV fs로 직경 <10 µm, 종횡비 10:1 달성
UV 펨토초 레이저(515 nm)
MPI 기판 드릴링, HAZ 없음, 탄화 없음
공정 파라미터
단일 펄스 에너지 3.4~8 µJ, 펄스 중첩률 96~98%
피코초 레이저
2025년 현재 단일층 PCB 직경 <10 µm 홀, 0~2 µm 간격 실현
TSV 적용
HBM 3D 패키징에서 삼성·SK하이닉스 배포 중 (Mordor 2026)
피코초 레이저가 나노초 대비 탄화를 완전히 제거 → 고밀도 HDI 기판 가능
14 / 47

## Slide 15
디스플레이: OLED 형상 커팅 + UTG 필라멘테이션 4가지 핵심 성과
OLED 형상 커팅
UV fs 레이저, HAZ <10 µm, 카메라홀·비직선 형상, 픽셀 수리(인접 손상 없음)
PI/HC/PET 적층 커팅
UV ps 레이저(IceFyre 355-50, 1.25 MHz, ~10 ps, >50 W), 속도 >400 mm/s, HAZ <10 µm (LiM 2021 ★★★)
UTG 필라멘테이션
Bessel 빔/TOP Cleave 광학계, 내부 개질→제어 균열, 제로 테이퍼·제로 커프, 거울 표면, 속도 최대 1 m/s (TRUMPF ★★★)
강화유리 주의
화학적 강화유리 잔류응력 → 크랙 이탈 위험. 50 µm 미만 박판: 펄스 <1 ps 필요. 공정 윈도우 협소
15 / 47

## Slide 16
배터리 전극 패터닝: kWh당 $1.3~1.5로 4C 충전 성능 2배
기존 전극 (평면 구조)
• Li⁺ 이온 확산 거리 길어 → 고속 충전 한계
• 두꺼운 전극 = 에너지 밀도 ↑ but 충전 속도 ↓
• 기계적 다이커터: 버(burr)/박리 → 배터리 열화, 쇼트 위험
레이저 패터닝 전극 (마이크로채널)
• fs 레이저 어블레이션으로 기공·채널 구조 형성
• Li⁺ 이동 경로 단축 → NREL: 4C 충전 시 용량 최대 2배, 사이클 수명 향상
• 경제성: 기존 생산라인 통합 시 비용 증가 ~$1.3~1.5/kWh (~2%)
• NREL BatMan 프로젝트: 160 mm 폭 양면 그라파이트 1,200 m+ 롤투롤 처리
[양산 검증 필요 ★★] 벤치스케일 결과 — 롤투롤 균일성은 검증 초기 단계
16 / 47

## Slide 17
배터리 전극 커팅 + 모듈 용접: 버 없는 고속 공정 확립
전극 노칭/슬리팅
120 W fs + 패스트 버스트 모드 (Luxinar LXR® USP) — 버 없는 고속 절삭
세라믹 전해질 커팅
LATP/LAGTP 경도·취성 → ps 레이저로 정밀 커팅
모듈 용접
TRUMPF 1 kW USP 레이저 — 배터리 모듈 용접·냉각판 실링·알루미늄 코팅 전처리
부식 방지 처리
레이저 표면 활성화로 접착 전처리 대체
TRUMPF 1kW USP (2024년 8월 출하, Fraunhofer ILT 검증 ★★★)
17 / 47

## Slide 18
LIPSS 표면 텍스처링: 5가지 기능성 표면을 레이저 한 번으로
초발수(Superhydrophobic)
접촉각 >150°, 방오·방빙·방부식. 소재: STS, Al. 조건: fs/ps + 낮은 플루언스
저마찰(Tribology)
주기적 기둥/홈 패턴. 금형 이형성·베어링 수명. STS 적용
항균(Antibacterial)
LIPSS + DLIP 조합. 식품·의료기기 표면. 금속·폴리머
반사 저감(Anti-reflective)
fs 나노 구조. 광학 코팅 대체 가능. 유리·폴리머
대면적 스케일업
Pulsar Photonics 폴리곤 스캐너 + 고출력 USP: 10 m²+ 처리 시스템 구축. 처리 속도 ~0.14 cm²/min (8×8 빔 어레이)
18 / 47

## Slide 19
GHz 버스트 모드: Si 어블레이션 속도 23배 향상
BiBurst 효과
23× 속도 향상
MRR (>300 W)
≥40 mm³/min
버스트 계층
단일→MHz→GHz→BiBurst
모드 | 구성 | 특성
단일 펄스 | — | 최고 품질 / 낮은 MRR
MHz 버스트 (~64.5 MHz) | 복수 펄스, MHz 간격 | 품질 유지 + MRR↑
GHz 버스트 (~2.5 GHz) | 복수 펄스, GHz 간격 | MRR 대폭↑ / 일부 품질↓
BiBurst (GHz in MHz) | GHz 군집 × MHz 반복 | 공기이온화 방지 + 고속
출처: EurekAlert/RIKEN 2023-04 | 주의: 재료 의존성 강함 — Cu, STS에서는 GHz가 단일 대비 MRR 낮을 수 있음
19 / 47

## Slide 20
세라믹/경취성 소재: USP로 균열 저항 60% 개선
사파이어(LED 기판)
fs 스텔스 다이싱 주류 — 비접촉 고속, 표면 데브리 없음
석영(Quartz)
fs 1단계 내부 개질 분리 → 균열 저항 60% 개선 (기계적 다이아몬드 절단 대비)
지르코니아(치과 보철)
ps 텍스처링 → 친수성·생체적합성 향상
알루미나
ps 폴리싱 → 나노입자 재결정화 → 서브마이크론 Ra 달성
가공 파라미터: SiC 어블레이션 임계값 2.35 J/cm²(1035 nm, fs 기준). 결정 방위·도핑·편광 방향에 따라 품질 가변
20 / 47

## Slide 21
USP 유리 용접: 접합 강도가 모재를 초과한다
기존 유리 접합
• 접착제: 내열성/화학내성 한계, 두께 증가
• 패스너/프레임: 설계 제약, 이물질 가능성
• 유리-금속 직접 접합 불가
USP 레이저 용접 (ps 기반)
• 다광자 흡수로 유리 내부에서만 국소 용융 → 계면 접합
• 유리-유리 / 유리-세라믹 / 유리-금속(스테인리스, Al) 직접 접합
• 기계적 파괴 테스트: 모재 파단 (용접부 강도 > 모재)
• 산업 사례: Spectra-Physics IceFyre® 1064-50 (50 W IR ps) 시연 (★★, MKS AP52)
센서 밀봉·의료기기 패키징·전자 케이스에 새로운 설계 자유도 제공. 광접촉(gap ≤ λ/4) 요구가 핵심 공정 과제
21 / 47

## Slide 22
박막 태양전지 P1~P3 스크라이빙: 선폭 ≤25 µm 달성
P1 (도전층)
UV 레이저(355 nm), 펄스폭 <1 ps → 선폭 ≤25 µm
P2 (페로브스카이트/수송층)
UV 레이저 필수 (IR 적용 불가 — 흡수 불충분, 하부 전극 손상)
P3 (후면 전극 분리)
HAZ 최소화로 인접 셀 광전 활성도 보존 → 모듈 직렬 저항 감소 → PCE 향상
반증 사례
ns 레이저 P1에서 효율 12.5~21% 달성 사례 존재 → USP 대비 비용 분석 필요
페로브스카이트 조성(할라이드 종류)에 따라 흡수 파장 최적점 달라짐
22 / 47

## Slide 23
산업 제조 8대 분야 성숙도 총괄
분야 | 핵심 어플리케이션 | 권장 레이저 | 대표 성과 | 성숙도
반도체 | Si/SiC 다이싱, PCB 비아홀 | fs/ps | SiC 개질층 <8 µm, 비아홀 <10 µm | 양산
디스플레이 | OLED 커팅, UTG 필라멘테이션 | UV ps/fs | HAZ <10 µm, 속도 1 m/s | 양산
배터리/EV | 전극 노칭·패터닝 | fs (버스트) | 4C 용량 ~2배(벤치) | 양산 진입
표면 텍스처링 | LIPSS, 초발수/항균 | fs/ps | 10 m²+ 대면적 시스템 | 양산
금속 마이크로머시닝 | 고속 절삭·드릴링 | ps (버스트) | MRR ≥40 mm³/min | 양산
세라믹/경취성 | 사파이어·석영·지르코니아 | fs/ps | 균열 저항 60% 개선 | 양산
유리 용접 | 유리-유리/유리-금속 | ps | 모재 파단 강도 | 산업화 초기
태양전지 | P1~P3 스크라이빙 | UV fs/ps | 선폭 ≤25 µm | 양산 진입
23 / 47

## Slide 24
SECTION D
의료·바이오·과학
USP의 또 다른 전선
의료 3대 어플리케이션 임상 확립 + 바이오/기초과학 확장
• 안과: FS-LASIK · SMILE · FLACS — 임상 표준 확립
• 피부과: 피코초 타투 제거 · 멜라스마 — ps가 ns 대비 세션 절반
• 신경외과·치과·옵토포레이션 — 전임상·연구 단계
• 바이오: PLAL 나노입자 · 2PP 3D 바이오프린팅 · 2광자 현미경
• 기초과학: 아토초 과학(2023 노벨상) · 광원자시계 · LWFA
• 산업 채택의 선행 사례로 읽는 의료 성숙 경로

## Slide 25
안과: fs 레이저 3대 수술이 임상 표준으로 확립되었다
FS-LASIK
fs로 각막 플랩 생성 → 엑시머로 스트로마 절제. 파라미터: 100 fs~10 ps, 5~50 µJ, 20~200 kHz. 마이크로케라톰 대비 플랩 두께·재현성 우수
SMILE
fs 레이저 단독, 소절개창 2~4 mm. 42명 RCT(ASCRS 2024): SMILE vs Contoura LASIK 3개월 나안시력 통계적 동등. 각막 전방 스트로마 보존 → 생체역학 안정 ★★★
FLACS (백내장)
낭원절개 정밀도 우수. CDE 33~70% 감소. 후낭파열 0건(수동 2건). 비용: 시스템 수억원+. 주의: 학습 곡선 초기 후낭파열률 최대 7.5%
25 / 47

## Slide 26
피코초가 나노초 대비 타투 제거 세션을 절반으로 줄인다
피코초 레이저 (300~900 ps)
• 기전: 광음향(photomechanical disruption) — 멜라노솜 미세분쇄
• 세션 수: 4~8회, 최대 90% 제거
• 파장: 755/1064 nm (PicoSure, PicoWay)
• Fitzpatrick IV~VI형에서도 안전
• 2024: 2회 후 평균 61% 제거 ★★★
Q-스위치 나노초 (5~20 ns)
• 기전: 광열 효과(photothermal)
• 세션 수: 8~12회, 50~75% 제거
• 파장: 1064/532 nm
• Fitzpatrick V~VI형 색소 위험 ↑
• 반증: 황색·형광 색상에서 ps/ns 차이 미미 ★★
멜라스마: ps Nd:YAG 1064 nm MASI 개선 35.9% vs ps alex 755 nm 25.5%. 병합요법(ps+트라넥삼산) 1,182명 메타분석 최고 효능 ★★★
26 / 47

## Slide 27
전임상/연구: 뇌전증 87% 발작 감소, 단일세포 유전자 전달
신경외과 — 뇌전증: Cornell 2024, fs 레이저 피질절개 ~20 µm. 발작 87% 감소, 전파 95% 차단. ⚠️ 마우스 모델 ★ — 인간 전환 불확실
치과: 에나멜·상아질 절제 정밀도 확인. 치명적 장벽: AR(절제율)이 임상 요구치에 미달 — 현재 연구 단계
옵토포레이션: 단일세포 선택적 기공 형성 → 유전자/단백질 전달. MCF-7 단일세포 형질전환 실증. CRISPR 전달 벡터 대체 연구
LIBS: 레이저 플라스마 발광 스펙트럼 → 수술 중 암 조직 vs 정상 조직 실시간 구분 연구 중
27 / 47

## Slide 28
바이오: PLAL 나노입자부터 2PP 나노 3D 프린팅까지
PLAL 나노입자
fs레이저+액체→플라스마→나노입자. Fe-Au: MRI+CT+NIR 광열 in vitro 100% 암세포 사멸. TiN ~30 nm: 640~700 nm 광열치료 ★★★
2광자 중합 (2PP)
fs 고피크강도 → 초점에서만 2광자 흡수. 해상도 ~100 nm (회절한계 이하). 3D 바이오스캐폴드, 신경세포 가이드, pH 반응형 마이크로그리퍼
2광자 현미경
NIR fs → 심부 조직 이미징. FACED: 400 Hz 전압 이미징, 투과 >800 µm 피질. miniBB2p 헤드피스 2.6 g (Nature Commun. 2025)
LWFA 방사선치료
레이저 웨이크필드 가속 100 GV/m. FLASH 방사선치료 전임상 진입(INRS 2023). VHEE >100 MeV, 정상조직 선량 20~70% 감소(시뮬레이션). ★★ 5~10년 상용화
28 / 47

## Slide 29
기초과학: 아토초 → 주파수 빗 → 초고속 분광 → 산업 연결
아토초 과학
HHG로 250 as 펄스 생성
2023 노벨 물리학상
전자 동역학 실시간 관측
XUV→반도체 메트롤로지
주파수 빗
모드잠금 레이저
다중 종모드 위상 동기
광학 원자시계 18자리
GPS보다 수십억 배 정확
초고속 분광
펌프-프로브 fs 분해
화학반응 중간체 관측
단백질 구조변화 관측
CARS 현미경
산업 연결
HHG 기반 XUV
→ 반도체 EUV
마스크 검사 개시
기초→산업 가속 중
→
→
→
29 / 47

## Slide 30
의료/바이오/과학 성숙도 총괄
분야 | 어플리케이션 | 레이저 | 성숙도
안과 | FS-LASIK, SMILE, FLACS | fs | 임상 확립
피부과 | 타투 제거, 멜라스마 | ps (755/1064 nm) | 임상 확립
치과 | 경조직 절제 | fs | 연구 단계 (속도 미달)
신경외과 | 뇌전증 피질절개 | fs | 전임상 ★ (마우스)
세포 조작 | 옵토포레이션 | fs | 연구
나노입자(PLAL) | Au/Fe-Au/TiN 합성 | fs | 연구→상용화
2PP | 3D 바이오스캐폴드 | fs | 연구→상용화
2광자 현미경 | in vivo 뇌 이미징 | fs | 연구 표준
아토초/HHG | 전자 동역학, XUV 광원 | fs | 연구 인프라
LWFA | FLASH 방사선치료 전임상 | fs (TW~PW) | 전임상
30 / 47

## Slide 31
Part E
펨토초 vs 피코초
무엇을 선택할 것인가
핵심 메시지: 'fs가 항상 ps보다 우월하다'는 통념은 틀렸다
재료·요구사항이 선택을 결정한다

## Slide 32
fs vs ps 물리적 차이 — 실측 데이터 기반
지표 | 펨토초 (fs) | 피코초 (ps) | 출처/비고
대표 펄스폭 | 50~500 fs | 1~100 ps | —
HAZ (Al, 실측) | ≤1.5 µm | 2~5 µm | MDPI Micromachines 2014 ★★★
Ra (금속) | 0.02~0.1 µm | 0.1~0.5 µm | 복수 학술 출처
처리 속도 | 기준 | 15~30% 빠름 | ⚠️ [제조사 주장: opmtlaser.com]
MRR (금속, >300 W) | 낮음~중간 | 0.1~1 mm³/min/W | 고부피 제거 ps 우위
초기 투자비 | 매우 높음 | 높음 (fs 대비 저렴) | —
금속 10~50 ps 경계: fs와 ps 품질 차이 미미 → ps가 비용 합리적
32 / 47

## Slide 33
재료별 경계 조건 의사결정 플로우
가공 재료는?
↓
금속
(Fe/Al/Cu/Ti)
10 ps 이하 → fs/ps 품질 유사
공차 ±0.005 mm / Ra<0.1 µm → fs
그 외 → ps (비용 효율)
투명 유전체
(유리/사파이어)
양산 처리량 우선 → ps (Bessel+필라멘테이션)
OLED 유리 ps 표준
특수 박막 → fs
생체조직
항상 fs 필수
안과·신경외과
조직 정밀도 요구
반도체/
복합소재
서브-10 µm / HAZ<1 µm → fs
양산 다이싱 → ps
CFRP 열응력 → fs
33 / 47

## Slide 34
어플리케이션별 fs/ps 선택 매트릭스
어플리케이션 | 권장 | 이유 | 확신도
의료기기 (스텐트·카테터) | fs | HAZ <1 µm, 생체적합성 유지 필수 | ★★★
MEMS/반도체 서브-10 µm | fs | 크랙·리캐스트층 최소화 | ★★★
안과 수술 (LASIK·백내장) | fs | 조직 정밀 절제 | ★★★
항공우주 CFRP | fs | 열 응력 임계 | ★★
EV 배터리 전극 구조화 | fs (고반복률) | 롤투롤, 열 제어 필수 | ★★
2광자 중합(2PP) | fs | 비선형 흡수 필수 | ★★★
PCD 공구 제작 (자동차) | ps | 처리속도+비용 효율 [제조사 주장] | ★★★
OLED/FPD 디스플레이 유리 | ps | fs 불필요, 비용 우위, 생산라인 적합 | ★★★
유리/사파이어 절단 (양산) | ps | 50~100 ps 유리도 냉간 절제 달성 | ★★★
반도체 다이싱 (양산) | ps | 높은 처리량, 자동화 | ★★
텍스처링·마킹 (금속) | ps | 속도·비용 균형 | ★★★
고정밀 금형 마이크로 피처 | fs | Ra <0.1 µm 요구 | ★★
연구/시간분해 분광/양자 | fs | 시간 분해능 핵심 | ★★★
34 / 47

## Slide 35
OLED 유리 절단: ps가 fs를 이긴다 — 칩핑 5 µm, 조도 0.343 µm
ps 칩핑
~5 µm
ps 조도
Ra 0.343 µm
처리량
ps 우위
요소 | 피코초 | 펨토초
칩핑 | ~5 µm | 거의 없음
표면 조도 | 0.343 µm (Bessel+CO₂) | 서브마이크론
두께 적용성 | 0.1~6+ mm 검증 | 주로 박막 전문
처리량 | 높음 (50 kHz, 70 W) | 낮음 (R&D 중심)
생산라인 적합성 | 우수 | 제한적
결론: ps의 '적합 스펙'이 OLED 양산 표준 — 초과 스펙(fs) 불필요
35 / 47

## Slide 36
Part F
시장과 기술은
어디로 가고 있는가
시장 규모 + 성장 드라이버 + 최신 기술 + 신흥 어플리케이션

## Slide 37
2025 시장 $2.4~2.9B, CAGR 15~17% — 아시아-태평양 38%로 1위
2025 시장 규모
$2.4~2.9B
6개 시장보고서 종합 ★★
CAGR (2025~2031)
15~17%
현실적 중간값, 범위 9.5~21%
아시아-태평양
38% (1위)
CAGR ~18%, 웨이퍼 팹·기가팩토리·디스플레이
출처 | 2025 규모 | CAGR | 전망
Fortune Business | $2.57B | 16.62% (2025~34) | 2034: $10.26B
Grand View | $2.45B | 21.0% (2026~33) | 2033: $10.61B
Mordor | $3.29B (2026) | 15.07% (2026~31) | 2031: $6.64B
IMARC | $2.4B (2024) | 13% (2025~33) | 2033: $7.1B
CAGR 편차: fs만 포함 vs fs+ps, 광학부품 포함 여부 정의 차이에 기인
37 / 47

## Slide 38
4대 성장 드라이버: EV 배터리 + 반도체 + 디스플레이 + 의료기기
EV 배터리 기가팩토리
전극 패터닝·노칭, 모듈 용접, 냉각판 실링. NREL BatMan 1,200 m+ 롤투롤 처리. 기가팩토리 설비투자 직결 — EV 수요 둔화 시 리스크 ★★
반도체 첨단 패키징
HBM 적층(CoWoS), TSV 종횡비 10:1 이상. 삼성·SK하이닉스 이미 fs 레이저 배포. 3D 패키징 수요 지속 성장 ★★
디스플레이 (OLED/UTG)
폴더블·롤러블 디스플레이 확산. 형상 커팅 + UTG 필라멘테이션 표준화. 한국·일본 패널 업체 중심 수요 집중
의료기기
안과(fs 레이저 수술 표준화) + 피부과(ps 레이저 성장). 안과 분야 USP 시장 점유 41.9%. 규제 승인 지연이 성장 제약
38 / 47

## Slide 39
GHz 버스트 + kW급 출력 = 양산 진입의 열쇠
버스트 모드 혁신
BiBurst(GHz in MHz)
Si 어블레이션 23배 향상, 공기 이온화 방지
유리 처리
버스트당 10~30 µm 절제, 최대 60 kJ/cm² 플루언스에서 재료 분쇄 없음
파라미터 사례
133 MHz 인트라버스트, 70펄스/버스트, 240 µJ/버스트, 1 kHz 인터버스트율
재료 의존성
Cu, STS에서 GHz가 단일 대비 MRR 낮을 수 있음 → 사전 테스트 필수
kW급 평균 출력
TRUMPF 1kW USP (2024년 8월)
Fraunhofer ILT 배터리·반도체 공정 시험 중 ★★★
2kW 전광섬유 (1064 nm)
76.6% 효율, 1.39 GHz 반복률, 비선형 왜곡 억제
EU 지원 1.5kW 시스템
GW급 첨두 출력 + 기본 모드 빔 품질
스케일링 과제
TMI(횡모드 불안정), 비선형 효과(SPM·SRS), 단일 채널 출력 한계
39 / 47

## Slide 40
신흥 어플리케이션 4선: 양자컴퓨팅·국방·나노포토닉·리소그래피
양자컴퓨팅 ★★★
NKT Photonics–IonQ 파트너십(2024): 바륨이온 양자컴퓨터용 모듈식 랙 마운트 레이저 서브시스템 2025년 납품. 다이아몬드 Tin-vacancy 센터 단광자 생성 + 양자 스핀
국방·항공우주 ★★
Cornell/ONR: 비선형 광학 결정 이용 NIR→MIR 변환 효율 수배 향상 → 야전 배치형 열추적 미사일 교란 레이저. DARPA PULSE: 탁상형 코히런트 X선 소스
나노포토닉 가속기 ★
500 µm 거리에서 전자 에너지 43% 향상 (class5photonics 2024). 소형 입자 가속기 원천기술. 현재 연구 단계
TPP 나노리소그래피 ★★
2광자 중합 고반복률 fs 레이저로 양산 진입 준비 중. 나노스케일 3D 패터닝. 기존 포토리소그래피 대체 가능성 연구 단계
40 / 47

## Slide 41
중국 USP 시장이 2030년 $2.19B로 2배 성장한다
중국 단독 시장 성장
2025년 $1.11B → 2030년 $2.19B (CAGR 14.46%) ★★★ — ResearchAndMarkets 2025
Amplitude Laser Group
2024년 8월 Suzhou 현지 생산·서비스 거점 설립
내수 업체 성장
JPT, Raycus 등 중국산 USP 레이저 급성장 → 서구 업체 마진 압박 가능성
전략적 고려사항
중국산 장비 검토 시 빔 품질(M²), MTBF, 서비스 인프라를 서구 제품과 직접 비교 필요
후속 탐색 질문: 중국 USP 업체 기술 격차와 가격 경쟁 본격화 시점은?
41 / 47

## Slide 42
G
Part G
내일 업무에 적용하는
의사결정 가이드
이번 파트의 내용
TCO 비교
ns vs ps vs fs — 초기 투자비가 전부가 아니다
역방향 의사결정
만약 X이면 → Y를 하라 (8개 결정 가이드)
실패 모드
간과하면 공정이 실패하는 5가지 주의사항
후속 탐색
이번 리서치가 답하지 못한 질문 3가지

## Slide 43
TCO 비교: ns vs ps vs fs — 초기 투자비가 전부가 아니다
항목 | 나노초(ns) | 피코초(ps) | 펨토초(fs)
초기 투자비 | 낮음 | 높음 | 매우 높음
소모품(공구·연마재) | 높음 | 거의 없음 | 없음
후처리 비용 | 높음 (재작업·폴리싱) | 낮음 | 매우 낮음
부품당 비용(양산) | 수명 기준 높음 | 낮음 | 낮음
자동화 적합성 | 중간 | 우수 | 우수
수율·안정성 | 낮음 | 높음 | 높음
투자 회수 기간 | — | 1~3년 (고정밀) | 1~3년 (고정밀)
정량 지표 (복수 출처 합성 ★★)
총 생산 비용 절감: 15~30% | 후가공 비용 절감: 최대 60% | 다중빔 처리 시 처리량 향상: 최대 400%
PCD 공구: 연간 ~$280K 절감 ⚠️ 제조사 자료 — 독립 검증 미확인
43 / 47

## Slide 44
역방향 의사결정 가이드: 만약 X이면 → Y를 하라
만약... | 그러면...
공차 ±0.01 mm 이하, HAZ <5 µm 필수 | ns 대신 USP(ps 이상) 도입 검토
공차 ±0.005 mm 이하, Ra <0.1 µm 필요 | ps가 아닌 fs 선택
유리/사파이어 절단 + 양산 처리량 우선 | fs 대신 ps (Bessel 빔 + 필라멘테이션) — OLED 표준
배터리 전극 패터닝 검토 중 | 벤치스케일 성과(NREL)를 roll-to-roll에서 재검증 (★★ 양산 미확인)
반복률 >1 MHz 운용 예정 | 열 누적 모델링 선행 — 콜드 어블레이션 가정 붕괴 가능
중국산 USP 레이저 검토 중 | 빔 품질(M²), MTBF, 서비스 인프라를 서구 제품과 직접 비교
GHz 버스트 모드 도입 검토 | 재료 의존성 강함 — 대상 재료에서 반드시 사전 테스트
투자 회수 3년 초과 전망 | ps로 다운그레이드 또는 기존 ns/기계 공정 유지
출처: 00-synthesis.md §7 역방향 의사결정 가이드
44 / 47

## Slide 45
주의: 이것을 간과하면 공정이 실패한다
Class 4 레이저 안전
인터록 시스템, 차폐, 보호 안경 필수. 직접 노출 시 즉각 실명 위험
나노입자/퓸(fume) — 건강 이슈
금속 가공 시 발생 나노입자 — 작업자 건강 이슈, 배기·HEPA 필터 시스템 필수
유리 필라멘테이션 실패 모드
강화유리 잔류응력 → 크랙 전파 방향 이탈, 비정상 파단
배터리 전극 패터닝 실패
채널 깊이 불균일 → 전해액 편류, 국부 리튬 도금 위험
경쟁 기술 영역 — USP가 항상 정답이 아님
DRIE(MEMS 높은 종횡비 대량 양산), EDM(금형·미세홀 비용 경쟁력), ns 레이저(마킹·거친 절삭 TCO 우위)
45 / 47

## Slide 46
후속 탐색 질문 — 이번 리서치가 답하지 못한 것
중국 USP 레이저 업체 기술 격차
JPT, Raycus 등이 서구·일본 대비 어느 수준? 가격 경쟁 본격화 시점은? (★ 후속 조사 필요)
GHz 버스트 모드 양산 적용 사례
R&D를 넘어 실제 생산라인에 통합된 검증 사례가 있는가? (★★ 확인 필요)
"USP 레이저가 실패한 어플리케이션"
시도되었다가 ns/기계 가공으로 회귀한 사례 — 성공 편향 교정을 위해 반드시 조사 필요
"품질 우선은 느려도 된다는 뜻이지, 불필요하게 비효율적이어도 된다는 뜻은 아니다"
46 / 47

## Slide 47
USP 레이저는 '정밀도 프리미엄'에서
'양산 필수'로 전환 중이다
01
콜드 어블레이션 → HAZ 13배 감소, 후처리 제거, 신소재 가공 가능
02
"fs > ps" 통념 불식 → 재료별 적합 스펙 선택이 TCO 최적화
03
GHz 버스트 + 1kW USP → 양산 진입 장벽 해소
04
$2.4~2.9B 시장, CAGR 15~17% → EV·반도체·디스플레이 드라이버
05
TCO 관점 → 초기 투자비가 아닌 재료 절감·후처리 제거·수율로 평가
감사합니다 | 질문 및 토론 환영합니다