## Slide 1
제조업 현장 엔지니어를 위한 교육 세미나
에칭 기술 완전 가이드
화학에서 레이저까지
화학적 에칭 | 반도체 에칭 | 물리적 에칭 | 레이저 에칭 | 에칭 방식 선택 가이드
2026-03-25

## Slide 2
오늘 배울 것: 에칭의 원리, 종류, 선택법
학습 목표 및 강의 구성
01
에칭이란 무엇인가
화학-물리 스펙트럼 위에 있는 에칭 방식의 전체 지도를 이해한다
02
화학적 에칭의 원리와 실무
유리·금속별 에칭액 선택, 언더컷·에칭팩터, HF 안전 관리를 익힌다
03
반도체·물리적 에칭
RIE, DRIE, ALE, 레이저 에칭의 원리와 차이를 파악한다
04
현장 의사결정
소재-목적-비용 기준으로 최적 에칭 방식을 선택하는 프레임워크를 갖는다
강의 구성
섹션 1
에칭의 기초
8장
섹션 2
화학적 에칭
14장
섹션 3
반도체 에칭
12장
섹션 4
물리적 에칭
12장
섹션 5
비교와 선택
5장
마무리
Q&A
2장
2 / 55

## Slide 3
01
섹션 1
에칭이란
무엇인가
이 섹션에서 배울 것
에칭의 정의와 핵심 원리 — "선택적 제거"
화학-물리 스펙트럼으로 보는 에칭 방식의 전체 지도
선택비·등방성·에칭속도 3대 핵심 개념 정리
언더컷과 에칭팩터(EF)의 실무적 의미
1950s부터 현재까지 에칭 기술 발전 로드맵

## Slide 4
에칭은 원하는 부분만 골라서 깎는 기술이다
에칭(Etching)의 정의와 핵심 원리
에칭(Etching) = 화학물질, 이온, 레이저 등을 이용해 재료 표면의 일부를 선택적으로 제거하는 가공 기술
도장 파기
고무 도장을 칼로 파는 것처럼,
원하는 부분만 남기고
나머지를 깎아낸다
눈사람 녹이기
비닐봉지를 씌운 곳은 그대로,
드러난 곳만 녹는다.
마스크가 곧 보호막
선택적 제거
"수단"은 다르지만 "원하는 곳만
깎는다"는 본질은 동일하다.
수단 선택 = 품질/비용 결정
4 / 55

## Slide 5
에칭 방식은 화학-물리 스펙트럼 위에 있다
순수 화학에서 순수 물리까지 — 이분법이 아닌 연속체
순수 화학
순수 물리
습식 에칭
HF, FeCl₃
액체에 담가 녹임
플라즈마
화학 에칭
반응 가스 라디칼
화학 반응 주도
RIE
반응성 이온 에칭
이온 폭격+화학
CAIBE
화학보조 이온빔
이온빔+반응가스
스퍼터 에칭
Ar+ 이온 충돌
운동에너지 제거
FIB
집속이온빔
Ga+/Xe+ 조각
레이저
광에너지→기화
비열적 제거
핵심 포인트
RIE(반응성 이온 에칭)는 화학과 물리의 경계에 있는 하이브리드 기술이다. 같은 RIE 장비라도 가스 종류와 이온 에너지 비율에 따라 화학 쪽이나 물리 쪽으로 성격이 변한다. "건식 에칭"과 "물리적 에칭" 두 섹션에서 모두 다루는 이유가 여기에 있다.
5 / 55

## Slide 6
에칭 3대 핵심 개념: 선택비, 등방성, 에칭속도
이 세 가지를 이해하면 어떤 에칭 방식이든 평가할 수 있다
선택비 (Selectivity)
에칭 대상 속도 ÷ 마스크 속도
손톱만 깎고 손가락은 안 다치는 능력
→ 숫자가 높을수록 정밀
예: HF의 유리/포토레지스트 = 10:1
등방성 / 이방성
등방성: 사방으로 균일하게 깎임 (사과를 설탕물에)
이방성: 수직 방향으로만 깎임 (나무를 나뭇결 따라)
→ 미세 패턴에는 이방성이 필수
→ 습식 에칭은 기본적으로 등방성
에칭 속도 (Etch Rate)
단위 시간당 재료가 녹는 깊이 (µm/min)
습식 HF(유리): 0.1~8 µm/min
습식 FeCl₃(구리): 25~50 µm/min
ALE: ~0.1 nm/사이클
→ 온도·농도·교반으로 제어
왜 3가지를 함께 봐야 하나
세 지표는 서로 트레이드오프 관계
빠른 속도 → 선택비 저하 가능
높은 이방성 → 장비 비용 증가
높은 선택비 → 화학 반응 의존 → 등방성
→ "목적에 맞는 균형점"을 찾는 것이 에칭 설계
6 / 55

## Slide 7
등방성은 사방으로, 이방성은 수직으로만 깎는다
에칭 방향성의 차이와 실무적 의미
등방성 에칭 (Isotropic)
← 언더컷 →
비유: 사과를 설탕물에 담그면 모든 방향에서 골고루 녹는다
모든 방향으로 동일한 속도로 에칭
마스크 아래로 언더컷(Undercut) 발생 필연
유리, 구리, 알루미늄 등 다결정/비정질 재료
패턴 정밀도 한계: 깊이 1µm = 옆 방향도 ~1µm 손실
이방성 에칭 (Anisotropic)
수직 측벽
비유: 나무를 나뭇결 따라 쪼개면 한 방향으로만 갈라진다
수직 방향으로만 에칭 (이온이 수직 가속)
언더컷 최소 → 미세 패턴 구현 가능
RIE, DRIE: 반도체 공정의 표준 방식
3nm 선폭 구현의 핵심 요건
7 / 55

## Slide 8
언더컷은 등방성 에칭의 숙명이다
에칭팩터(EF)로 정밀도를 정량화한다
언더컷(Undercut)이란?
마스크 가장자리 아래로 에칭액이 파고들어 보호해야 할 영역까지 재료가 녹는 현상.
등방성 에칭(습식)에서 피할 수 없는 부산물이다.
언더컷
언더컷
에칭팩터(Etch Factor, EF)
EF = 에칭 깊이 ÷ 언더컷 거리
EF가 높을수록 측면 손실이 적고 정밀도가 높다
EF ≥ 3.0 → 고정밀 가공 기준
실제 수치 예시 — 두께 150µm 금속판 관통 에칭
에칭 깊이: 150µm | 양측 언더컷: 각 50µm | EF = 150 ÷ 50 = 3.0 | 실제 슬롯 폭 = 설계 폭 + 100µm (언더컷 보상 필수)
→ CAD 설계 시 언더컷 분량만큼 아트워크(포토마스크)를 미리 수축 보정해야 한다
8 / 55

## Slide 9
에칭 기술은 60년간 진화해왔다
1950년대 화학 밀링에서 현재 하이브리드 공정까지
1950s
화학 밀링
(Chemical Milling)
항공우주
금속 대형 가공
1960s
습식 에칭
(Wet Etching)
반도체
초기 공정
1970s
플라즈마/RIE
건식 에칭 등장
이방성 에칭
첫 구현
1990s
DRIE / ICP
고종횡비 가능
MEMS
딥 트렌치
2010s
ALE
원자층 에칭
10nm 이하
반도체 표준화
현재
하이브리드 공정
에칭+증착 복합
3D NAND
GAA 트랜지스터
레이저
펨토초 레이저
Cold Ablation
비열적 나노
가공 실현
다음 섹션: 가장 오래되고 직관적인 방식인 화학적 에칭(습식 에칭)부터 시작한다
9 / 55

## Slide 10
섹션 1 핵심 요약
에칭의 기초 — 꼭 기억해야 할 4가지
01
에칭 = 선택적 제거
화학물질, 이온, 레이저 등 수단은 다르지만
"원하는 곳만 깎는다"는 본질은 동일하다.
수단 선택이 곧 품질/비용/정밀도를 결정한다.
02
화학-물리 연속 스펙트럼
습식(순수 화학) ~ RIE(하이브리드) ~ 스퍼터/레이저(순수 물리).
RIE는 스펙트럼 중앙의 하이브리드 기술.
이분법으로 나누면 혼란이 생긴다.
03
3대 성능 지표
선택비(마스크 보호 능력) + 등방성/이방성(방향) + 에칭속도.
이 세 가지만 이해하면 어떤 에칭 방식이든 핵심 성능을 평가할 수 있다.
04
언더컷과 에칭팩터(EF)
등방성 에칭에서 언더컷은 피할 수 없다.
EF = 에칭 깊이 ÷ 언더컷 거리. EF 3.0 이상이 고정밀.
설계 단계에서 언더컷 보상이 필수.
다음 섹션 2: 가장 직관적인 에칭 방식 — 화학적 에칭(습식 에칭)의 원리와 실무
10 / 55

## Slide 11
02
섹션 2
화학적 에칭
액체로 녹여서
깎는다
이 섹션에서 배울 것
습식 에칭 원리 — 산화·용해·확산 3단계 메커니즘
유리 에칭 실무 — HF, BOE, 유리 종류별 특성
금속 에칭 실무 — 소재별 에칭액 매칭
PCB 공정의 구리 에칭 — FeCl₃의 70% 점유율
HF 안전 — 무증상 피부침투의 치명적 위험
에칭 폐액 처리 — 중화·침전·분리 3단계

## Slide 12
습식 에칭은 산화-용해-확산 3단계로 작동한다
화학 반응의 세 단계 — 가장 느린 단계가 전체 속도를 결정
1
산화 (Oxidation)
에칭액의 산 또는 산화제가
재료 표면 원자를 이온으로 변환
예: HF + SiO₂
→ SiF₄(기체) + H₂O
2
용해 (Dissolution)
이온화된 재료가 에칭액에
녹아들어 표면에서 분리
마치 각설탕이 물에 녹아
없어지는 것처럼
3
확산 (Diffusion)
녹아 나온 이온이 에칭액 속으로
퍼지고, 신선한 에칭액이
표면에 다시 접근
교반으로 속도 촉진 가능
핵심: 세 단계 중 가장 느린 단계가 전체 에칭 속도를 결정한다. 교반(Agitation)은 확산 단계를 빠르게 해 전체 속도를 높인다.
12 / 55

## Slide 13
에칭 속도는 온도, 농도, 교반으로 결정된다
5가지 영향 요인 — 조절 가능한 것과 재료 고유 특성
영향 요인 | 속도 증가 방향 | 실무 조절 가능 | 비고
온도 | 높을수록 빠름 | 가능 (히터/쿨러) | 10°C 상승 시 반응속도 약 1.5~2배 (아레니우스 법칙) HF는 활성화 에너지 낮아 실제 1.5~2배 범위
농도 | 높을수록 빠름 (포화 후 정체) | 가능 (희석/농축) | 일정 수준 이상에서 속도 포화 — 과도한 농도는 낭비
교반 (Agitation) | 교반할수록 빠름 | 가능 (스프레이/버블) | 소진된 에칭액을 신선한 액으로 교체하는 효과 확산 단계 속도 향상
에칭 시간 | 길수록 깊어짐 | 가능 (타이머) | 과에칭(Over-etch) 주의 — 타이머+소형 쿠폰 테스트 필수
재료 결정 구조 | 다결정 > 단결정 | 불가 (재료 고유) | 결정립계(grain boundary)에서 에칭 빠름 단결정 Si는 KOH로 이방성 에칭 가능
실무 포인트
온도·농도·교반은 모두 조절 가능하다. 공정 초기 "소형 쿠폰 테스트"로 목표 에칭 속도를 캘리브레이션한 뒤 양산에 적용하는 것이 원칙이다. 에칭 속도는 ±50% 범위 변동이 흔하며, 문헌 수치를 그대로 믿으면 안 된다.
13 / 55

## Slide 14
유리 에칭 공정 흐름: 세정에서 검사까지
8단계 플로차트 — 에칭은 공정의 일부, 전후 단계가 품질을 좌우한다
01
기판 세정
(Cleaning)
유기물·오염물 제거
DI Water + 탈지
02
마스크 증착
(Deposition)
포토레지스트 또는
Cr/Au 금속막 도포
03
UV 노광
(Exposure)
포토마스크 밀착
패턴 전사
04
현상
(Development)
노광 영역 마스크 제거
패턴 오픈
05
에칭
(Wet Etching)
HF 또는 BOE 침지
목표 깊이까지
06
린스
(Rinse)
DI Water 세척
에칭액 잔류 제거
07
마스크 제거
(Strip)
유기 용제(NMP) 또는
O₂ 플라즈마
08
최종 검사
(Inspection)
에칭 깊이·치수·
표면 거칠기 확인
14 / 55

## Slide 15
HF는 유리(SiO₂)를 기체로 바꿔 없앤다
불산(Hydrofluoric Acid)의 반응 원리와 농도별 에칭 속도
SiO₂ + 4HF → SiF₄↑ + 2H₂O
사불화규소(SiF₄)는 기체로 날아가고 물(H₂O)만 남는다 — 각설탕이 물에 녹아 없어지듯
HF 농도 | 에칭 속도 (µm/min) | 표면 품질 | 주요 용도
1~5% HF | 0.1~0.5 | 매끄러움 (Ra < 0.5 µm) | 마이크로구조 정밀 패터닝, MEMS
10~25% HF | 0.5~2.0 | 중간 품질 | 일반 유리 에칭, 반도체 BOE 대체
49% HF (진한 불산) | 2~8+ | 거칠어질 수 있음 | 깊은 에칭 (>600µm), 퓨즈드 실리카
수치 투명성 주의
에칭 속도는 유리 종류·온도·교반에 따라 크게 달라진다. 49% HF의 8 µm/min은 퓨즈드 실리카·교반·25°C 조건의 상한값이다. 소다라임 유리는 퓨즈드 실리카보다 15~30% 빠르다. (출처: Iliescu et al., 2012 microfluidics review)
실제 공정 적용 전 소형 쿠폰 테스트 필수.
15 / 55

## Slide 16
HF vs BOE: 속도냐 안정성이냐
완충산화에칭액(BOE = HF + NH₄F)의 원리와 비교
순수 HF
빠르지만 불안정
에칭 속도:
높음 (농도 의존)
속도 균일성:
변동 큼 — F⁻ 이온 소진으로 점점 느려짐
표면 품질:
가변적, 조건에 민감
PR 호환성:
HF가 포토레지스트를 공격할 수 있음
반도체 적합성:
낮음 — 속도 제어 어려움
BOE (완충 산화 에칭액)
느리지만 안정적 — CMOS 공정 표준
에칭 속도:
낮고 안정적 (~1 µm/min)
속도 균일성:
매우 안정 — NH₄F가 F⁻ 이온 지속 공급
표면 품질:
균일, 재현성 높음
PR 호환성:
포토레지스트와 잘 호환
반도체 적합성:
높음 — CMOS 공정 표준
BOE 원리: NH₄F → NH₄⁺ + F⁻ 로 F⁻ 이온을 지속 공급하여 반응 속도를 일정하게 유지
레시피 예: NH₄F 40g + DI water 60ml + 49% HF 10ml (조성은 목적에 따라 6:1, 10:1 등 다양)
16 / 55

## Slide 17
유리 종류마다 에칭 속도가 다르다
소다라임·보로실리케이트·퓨즈드실리카·알루미노실리케이트 비교
유리 종류 | 주요 성분 | HF 에칭 속도 | 표면 거칠기 | 특징 | 주요 응용
소다라임 (Soda-lime) | SiO₂ 73% Na₂O 14% | 빠름 ~2~3 µm/min | Ra 수 µm (거칠어질 수 있음) | 알칼리 이온 많아 에칭 빠르나 불균일 | 건축용 유리 장식 에칭, 음각
보로실리케이트 (Borosilicate, 파이렉스 등) | SiO₂ 80% B₂O₃ 13% | 중간 ~1~2 µm/min | Ra <1 µm 비교적 매끄러움 | 열충격 강함 B₂O₃ 비율에 따라 에칭 속도 변동 | 마이크로플루이딕스 실험실 기기, MEMS
퓨즈드 실리카 (Fused Silica) | SiO₂ >99.9% | 느림 ~1~1.5 µm/min | Ra <0.5 µm 매우 매끄러움 | 최고 순도 SiO₂ UV 투과 우수 | 반도체 공정 UV 광학계, 고정밀
알루미노실리케이트 (스마트폰 강화유리) | SiO₂, Al₂O₃ 알루미나 치환 | 매우 느림 | 균일 | Al₂O₃ 함유로 HF 반응성 낮음 | 스마트폰 커버 유리 고강도 응용
주의: 보로실리케이트의 에칭 속도는 B₂O₃ 함량에 따라 달라지므로, 특정 제품은 반드시 데이터시트로 확인해야 한다. 에칭 속도 역전 사례는 문헌에서 직접 보고된 바 없으나, 고함량 B₂O₃에서 가능성 있음.
17 / 55

## Slide 18
금속 에칭의 핵심: 소재-에칭액 매칭
소재마다 에칭액이 다르다 — 4가지 핵심 조합
구리 (Copper) — FeCl₃
에칭액: 염화철(FeCl₃) 35~45% 수용액
속도: 25~50 µm/min (30~45°C)
반응: Cu + 2FeCl₃ → CuCl₂ + 2FeCl₂
PCB 제조의 70% 이상이 FeCl₃ 사용
CuCl₂는 재사용 가능 — 환경 선호도 증가
알루미늄 (Al) — NaOH
에칭액: 수산화나트륨(NaOH) 5~20%
온도: 50~70°C
반응: 2Al + 2NaOH + 2H₂O → 2NaAlO₂ + 3H₂↑
수소 가스 발생 → 밀폐 공간 사용 금지
박막 Al 배선은 H₃PO₄:HNO₃ 혼합 사용
스테인리스 (SUS) — FeCl₃+HCl
에칭액: FeCl₃ 600 g/L + HCl 적량
온도: 40~50°C
Cr₂O₃ 부동태 피막을 HCl의 Cl⁻ 이온이 파괴
FeCl₃만으로는 에칭이 느림 (HCl 필수)
SUS304 기준: 1~5 µm/min
티타늄 (Ti) — HF+HNO₃
에칭액: HF 1~5% + HNO₃ 15~30% 혼합
온도: 20~25°C
HF: TiO₂ 부동태 피막 파괴
HNO₃: Ti 금속 산화
의료 임플란트 표면 처리 (골유착 향상)
HNO₃ 비율이 높으면 부동태화 → 에칭 중단
18 / 55

## Slide 19
PCB 제조의 70%는 FeCl₃ 구리 에칭이다
포토화학 에칭(PCE) 공정 개요와 에칭액 비교
PCE(포토화학 에칭) 핵심 흐름
1
금속 판재 → 세정(탈지)
2
드라이 필름 포토레지스트 라미네이션
3
UV 노광 (포토마스크 밀착)
4
현상 (비노광부 PR 제거)
5
화학 에칭 (FeCl₃ 스프레이)
6
PR 스트립 → 린스 → 검사
응용: PCB·리드프레임·스텐실·항공우주 부품
FeCl₃ vs CuCl₂ 에칭액 비교 |  | 
항목 | FeCl₃ | CuCl₂ (산성)
에칭 속도 | 중간 (25~50 µm/min) | 빠름 (40~80 µm/min)
재사용 | 어려움 | 용이 (HCl+O₂로 재생)
폐수 처리 | 복잡 (철·구리 이온) | 비교적 간단
비용 | 저가 | 중간
환경 규제 | 철 이온 처리 필요 | 선호도 증가 중
시장 점유 | ~70% (PCB 기준) | 증가 추세
19 / 55

## Slide 20
에칭 팩터 높이기: 4가지 방법
EF = 에칭 깊이 ÷ 언더컷 거리 — 높을수록 정밀한 가공
EF(에칭팩터) = 에칭 깊이 ÷ 언더컷 거리 | EF ≥ 3.0 → 고정밀 기준 | 목표: 설계 정밀도 확보
1. 양면 에칭 (Double-Side)
위아래에서 동시에 에칭하면 각 방향의 깊이가 절반으로 줄어들고,
각 측면의 언더컷도 절반으로 감소
→ EF가 약 2배 향상
→ 두께 150µm 금속판에 효과적
2. 스프레이 에칭 (Spray)
담금(Immersion) 방식보다 신선한 에칭액을 지속 공급
소진된 에칭 부산물을 빠르게 제거
→ 확산 단계 속도 향상 → EF 개선
→ 대량 생산 PCB 라인의 표준 방식
3. 아트워크 보정 (Artwork Compensation)
CAD 설계 단계에서 예상 언더컷 분량만큼 포토마스크 패턴을 미리 수축 보정
→ 실제 에칭 결과가 설계 치수와 일치
→ 비용 없이 정밀도 향상
→ 언더컷 거리를 사전 캘리브레이션으로 예측
4. 온도/농도/시간 최적화
과에칭(Over-etch)이 언더컷 주요 원인
→ 온도 ±2°C 관리, 에칭 시간 타이머 제어
→ 소형 쿠폰 사전 테스트로 최적점 확인
→ 에칭 종점 검출(End-Point Detection) 활용
20 / 55

## Slide 21
마스킹 재료 선택: 에칭 깊이가 기준이다
포토레지스트·크롬금·폴리실리콘·드라이필름 비교
마스크 재료 | HF 내성 | 패턴 해상도 | 적합 에칭 깊이 | 비고
포토레지스트 (PR) 액상/드라이필름 | 낮음~중간 | 높음 (<1 µm 가능) | <20 µm | 얕은 패턴에 경제적 UV 노광 표준 공정
크롬/금 금속 마스크 (Cr/Au) | 매우 높음 | 매우 높음 (서브마이크론) | >100 µm | 반도체급 정밀 공정 스퍼터 증착 후 리프트오프
폴리실리콘 (Poly-Si) | 높음 | 높음 | >200 µm | MEMS 공정 표준 깊은 트렌치에 최적
왁스/파라핀 | 낮음 | 낮음 (수작업 수십 µm) | 수십 µm | 예술·공예 에칭 비정밀 장식용
드라이 필름 레지스트 (DFR) | 중간 | 중간 (~50 µm) | 30~80 µm | 소량 맞춤 생산 롤투롤 라미네이션
선택 원칙
에칭 깊이 < 20µm → 포토레지스트(경제적) | 20~80µm → 드라이 필름 | > 100µm → 크롬/금 또는 폴리실리콘
마스크 재료와 에칭액 호환성을 반드시 사전 확인한다. 호환성 불량은 마스크 박리·언더컷 과다로 이어진다.
21 / 55

## Slide 22
HF는 무증상 피부침투로 심장을 멈출 수 있다
불산의 특수 독성 — 일반 산과 근본적으로 다른 위험
경고: HF는 10~25% 저농도에서도 피부 접촉 후 수 시간이 지나야 통증이 시작된다 — 무증상 = 안전 아님
노출 경로 | 위험 | 응급 처치
피부 접촉 | 지연성 화상·뼈 손상·심장 부정맥 F⁻ 이온이 칼슘·마그네슘 결합 → 혈중 Ca 급감 | 즉시 흐르는 물로 15분 세척 칼슘글루코네이트 2.5% 젤 도포 무증상이어도 즉시 응급실
눈 접촉 | 즉각적 화상·각막 손상·실명 위험 | 대량의 물로 15분 이상 세척 즉시 안과 또는 응급실
흡입 | 폐부종·호흡 정지 | 신선한 공기로 이동 즉시 병원 (지연 시 사망 위험)
섭취 | 치명적 — 소량도 위험 | 즉시 응급실 (구토 유발 금지)
필수 PPE
화학 방호 고글 | 네오프렌/부틸 고무 장갑 (라텍스 불가) | 얼굴 보호대 | 화학 방호 앞치마 | 퓸 후드(환기 필수)
작업장 필수 비치 품목
칼슘글루코네이트 2.5% 젤 — 피부 노출 시 즉시 도포
OSHA 기준: 8시간 평균 3 ppm / ACGIH 권고 0.5 ppm
손가락 한두 개 면적 노출로도 사망 사례 보고됨
22 / 55

## Slide 23
에칭 폐액은 중화-침전-분리 3단계로 처리한다
국내 불소 방류 기준 15 mg/L 준수 필수
HF 폐액 처리 흐름
1. 중화
Ca(OH)₂ 또는 CaCO₃ 첨가
HF + Ca(OH)₂ → CaF₂↓ + H₂O
2. 침전
CaF₂(형석) 침전 형성
pH 조정 (7~9 목표)
3. 분리·처리
여과 분리 → 탈수
불소 농도 15 mg/L 이하 확인
4. 인계
지정 폐수 처리 업체 인계
또는 재활용 가능 형태로 처리
FeCl₃ 구리 폐액 처리 |  | 
단계 | 처리 방법 | 결과
중화 | NaOH 투입 → Fe³⁺ + 3OH⁻ → Fe(OH)₃↓ | 수산화철 침전 형성
중금속 처리 | Cu²⁺ 포함 → 중금속 폐수 별도 분류 | 폐수 배출 시설 허가 필요
친환경 대안 | CuCl₂ 재생 시스템: HCl + O₂로 재산화 | FeCl₃ 대비 폐수 감소
국내 규제
불소 화합물: 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 — 방류 기준 15 mg/L 이하 (특정 수질 유해 물질)
중금속(Cu, Fe, Ni) 폐수: 「폐수 배출 시설 설치 허가」 필요 | 친환경 동향: CuCl₂ 재생 시스템 도입 가속화
23 / 55

## Slide 24
섹션 2 핵심 요약
화학적 에칭 — 기억해야 할 5가지
01
습식 에칭 = 빠르고 저렴하지만 등방성
산화→용해→확산 3단계. 유리 HF 최대 8µm/min, 구리 FeCl₃ 최대 50µm/min. 단, 등방성이므로 언더컷이 필연적으로 발생한다.
02
소재별 에칭액 매칭이 핵심
구리→FeCl₃, 알루미늄→NaOH, 스테인리스→FeCl₃+HCl, 티타늄→HF+HNO₃. 에칭액과 소재의 조합이 맞지 않으면 에칭 자체가 불가하거나 부동태화된다.
03
EF로 정밀도를 관리한다
에칭팩터(EF) = 에칭 깊이 ÷ 언더컷. EF ≥ 3.0이 고정밀 기준. 양면 에칭·스프레이·아트워크 보정 3가지 방법으로 EF를 높인다.
04
HF 안전 최우선 — 무증상이어도 병원
저농도 HF는 수 시간 무증상 후 심장 부정맥 유발 가능. 칼슘글루코네이트 젤 필수 비치, 노출 즉시 응급실.
05
폐액 처리는 법적 의무다
불소 방류 기준 15 mg/L, 중금속 폐수는 배출 시설 허가 필요. 환경 규제 준수 = 공정 설계의 일부.
다음 섹션 3: 습식 에칭은 옆으로도 깎이는 한계가 있다 — 반도체는 이 한계를 어떻게 넘었는가?
24 / 55

## Slide 25
SECTION 3
반도체 에칭
왜 건식으로 바뀌었나
이 섹션에서 배울 것
• 습식 에칭의 한계와 건식 전환 이유
• 플라즈마의 개념과 에칭에서의 두 역할
• 반응성 이온 에칭(RIE) 원리와 파라미터
• 보쉬 프로세스(DRIE)로 깊이 파는 기술
• 유도결합 플라즈마(ICP)와 원자층 에칭(ALE)
• 소재별 에칭 가스 선택 원칙
• 3D NAND 극한 에칭의 도전

## Slide 26
반도체 공정에서 에칭은 수십 번 반복된다
FEOL → BEOL 공정 흐름 속 에칭의 위치
포토리소그래피가 "그림을 그리는" 단계라면, 에칭은 "실제로 깎는" 단계다.
FEOL — 트랜지스터 형성
① 포토리소그래피
노광 → 현상 → 마스크 완성
② 에칭 ★
Si / SiO₂ / Si₃N₄ 패터닝
③ 이온 주입
도핑 (Doping)
④ 박막 증착
CVD / PVD
→
BEOL — 배선 연결
⑤ 층간 절연막 형성
Low-k 유전체 증착
⑥ 에칭 ★
비아(Via) / 트렌치 형성 — Cu 배선
⑦ 금속 증착 + 충전
Cu 전기도금
⑧ CMP 평탄화
화학기계적 연마
★ 에칭은 FEOL·BEOL 모두에 필수. 공정 전체에서 수십 회 반복 — 웨이퍼 한 장이 완성되기까지 에칭만 30~50번 이상 진행된다.
26 / 55

## Slide 27
습식 에칭의 한계: 3nm 선폭에서 옆으로 파이면 끝이다
언더컷(Undercut) vs 수직 측벽
습식 에칭 (Wet Etching)
← 언더컷
언더컷 →
밥그릇 단면 (등방성 에칭)
✗ 모든 방향으로 균등히 녹음 (등방성)
✗ 마스크 아래까지 침식 → 언더컷
✗ 선폭 ~수μm 이하에서 패턴 붕괴
✗ 3nm 노드? → 원천적으로 불가
✗ 환경 규제 / 폐액 처리 부담
건식 에칭 (Dry Etching)
↓ 수직
90° 수직 측벽
✓ 이온이 수직으로 쏟아짐 (이방성)
✓ 측벽 침식 없음 → 수직 프로파일
✓ 3~5nm 선폭 패터닝 가능
✓ 진공 건식 공정 → 오염 최소
✓ 가스/파워로 정밀 제어 가능
27 / 55

## Slide 28
플라즈마는 이온과 전자가 뒤섞인 전기적 기체다
물질의 4번째 상태 — 에칭에서 두 역할
고체
분자 결합
단단히 고정
→
액체
결합 느슨
유동 가능
→
기체
분자 자유 이동
결합 없음
→
플라즈마
전자 분리
이온+전자 혼재
열 또는 에너지 증가
일상 속 플라즈마
• 번개 — 자연 방전 플라즈마
• 네온사인 — 유리관 안 플라즈마
• 형광등 — 수은 증기 이온화
• 태양 — 거대 플라즈마 덩어리
에칭에서 플라즈마의 두 역할
역할 1: 화학적 에칭
반응성 라디칼(F·, Cl·)이 재료와 반응
Si + 4F· → SiF₄(기체) → 펌프로 배출
→ 화학 반응으로 재료 제거
역할 2: 물리적 스퍼터링
이온이 전기장에 가속 → 수직으로 충돌
운동에너지로 표면 원자를 직접 타격
→ 이방성(수직 에칭) 확보
28 / 55

## Slide 29
반응성 이온 에칭(RIE): 이온이 수직으로 떨어져 아래만 깎는다
RIE 챔버 개념도 — RF 전원이 수직 이온 충돌을 만드는 원리
RIE 챔버 (진공 + 에칭 가스)
에칭 가스 주입
SF₆ / Cl₂ / HBr
플라즈마 영역
이온⁺ + 라디칼 + 전자⁻
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
이온 가속 영역 (Sheath) — 음극 바이어스로 수직 가속
웨이퍼 (RF 전극 위 — 음극 바이어스 형성)
진공 펌프 (부산물 배출)
RF 전원
13.56 MHz
핵심 원리
① 가스 주입
SF₆, Cl₂ 등 반응성 가스 → 챔버 내부
② 플라즈마 생성
RF 에너지로 가스 이온화 → 이온+라디칼
③ 음극 바이어스
RF가 웨이퍼 쪽에 음(-) 전압 형성
④ 수직 가속
양이온(+)이 음극에 끌려 수직으로 충돌
⑤ 이방성 에칭
수직 방향만 깎임 → 측벽 보존
29 / 55

## Slide 30
RIE 공정 파라미터: 5가지 조절 노브
각 파라미터가 에칭 결과에 미치는 영향
파라미터 | 일반 범위 | 높이면 | 낮추면 | 주요 용도
RF 파워 | 50–1,000 W | 에칭 속도↑, 이온 손상↑, 플라즈마 밀도↑ | 속도↓, 손상↓, 선택비↑ | 에칭 속도와 손상 균형 조절
챔버 압력 | 10–500 mTorr | 등방성↑, 충돌↑, 언더컷 가능성↑ | 이방성↑, 이온 직진성↑ | 수직 측벽이 필요하면 저압
가스 종류 | 재료별 선택 | F 함량↑ → 화학적 에칭 증가 | Ar 증가 → 물리적 스퍼터 증가 | Si=SF₆, SiO₂=C₄F₈, Al=Cl₂
가스 유량 | 10–200 sccm | 반응 물질 공급↑ → 균일성↑ | 가스 부족 → 에칭 속도 한계 | 균일성 및 부산물 배출 제어
기판 온도 | -100 ~ +200°C | 반응 속도↑, 패시베이션 약화 | 측벽 보호막 강화, 이방성↑ | 저온: 보쉬 프로세스 측벽 보호
핵심 트레이드오프: RF 파워↑ → 속도 빠르지만 이온 손상↑ | 압력↓ → 이방성↑ 하지만 속도↓
가스 배합으로 화학적/물리적 비율을 조절하는 것이 RIE 엔지니어링의 핵심이다.
30 / 55

## Slide 31
보쉬 프로세스: 에칭-보호 반복으로 깊이 판다
DRIE(깊은 반응성 이온 에칭) — SF₆ ↔ C₄F₈ 사이클
1단계: 에칭 (SF₆ 주입)
SF₆ → F· 라디칼 생성
Si + 4F· → SiF₄(기체) 방출
방향: 등방성 (위아래 + 옆으로 깎임)
⟲ 수백~수천 회 반복
2단계: 패시베이션 (C₄F₈ 주입)
C₄F₈ → 불소 폴리머 막 코팅
테플론(Teflon)-like 보호막 형성
측벽 + 바닥 모두 코팅됨
사이클 진행에 따른 단면 변화
초기
1사이클
3사이클
10사이클
스캘럽(Scallop) 현상
에칭 사이클마다 측벽에 작은 물결 무늬(scallop)가 남는다.
• 사이클 짧게 → 스캘럽 감소, 하지만 속도↓
• DRIE 달성: 종횡비 100:1, 깊이 수백 μm 가능
31 / 55

## Slide 32
유도결합 플라즈마(ICP): 플라즈마 밀도와 이온 에너지를 분리 제어한다
RIE 한계 → ICP 해결책
RIE의 한계
하나의 RF 전원으로 두 가지를 동시에 제어:
• 플라즈마 밀도 (에칭 속도 결정)
• 이온 에너지 (표면 손상 결정)
문제: RF 올리면 속도↑지만 손상도↑ — 동시 개선 불가
→ 해결
ICP의 해결책: 2개 RF 분리
코일(위) RF → 플라즈마 밀도 독립 제어
하부 RF → 이온 에너지(바이어스) 독립 제어
RIE vs ICP 비교 |  | 
항목 | RIE | ICP
플라즈마 밀도 | 10⁹–10¹⁰ cm⁻³ | 10¹¹–10¹² cm⁻³ (100배 이상)
이온 에너지 제어 | 밀도와 연동됨 | 독립 제어 가능
에칭 속도 | 중간 | 빠름
기판 손상 | 상대적으로 높음 | 낮음 (저에너지 이온)
대표 응용 | 일반 반도체 패터닝 | MEMS, 3D NAND, FinFET
32 / 55

## Slide 33
원자층 에칭(ALE): 원자 한 층씩 깎는 궁극의 정밀도
ALD의 반대 개념 — 2단계 자기제한 사이클
ALD (원자층 증착) — 한 층씩 쌓기
ALE (원자층 에칭) — 한 층씩 제거
ALE 사이클 (2단계 반복)
1단계: 표면 개질 (Surface Modification)
Cl₂ 등 반응 가스 흡착
→ 최표면 원자층만 반응 (화학 결합 변경)
→ 자기제한(Self-limiting): 더 깊이 침투 안 함
→ 가스 퍼지로 잔여 가스 제거
→
2단계: 제거 (Removal)
이온 또는 중성 빔 조사
→ 개질된 층만 휘발 (아래층은 건드리지 않음)
→ 1사이클 = ~0.1 nm 제거 (원자 1층)
→ 가스 퍼지 후 1단계로 반복
왜 ALE가 필수인가
3nm 이하 반도체에서는 원자 1~2층의 두께 오차가 소자 전기 특성에 치명적이다. RIE로는 이 수준의 제어가 불가능하다.
→ ALE는 현재 EUV 리소그래피와 함께 첨단 노드(3nm, 2nm)의 핵심 기술로 자리잡았다. 삼성 3nm GAA, TSMC N2 공정에 적용 중.
33 / 55

## Slide 34
소재마다 에칭 가스가 다르다
반응하면 기체로 날아가는 화합물을 만드는 가스를 선택한다
실리콘 (Si)
SF₆ / Cl₂ / HBr
• SF₆: F 라디칼 → SiF₄ (빠름, 등방성)
• Cl₂: SiCl₄ → 이방성 우수
• HBr: 측벽 보호막 형성 → 고선택비
용도: DRAM 셀, FinFET 게이트
산화막 (SiO₂)
C₄F₈ / CHF₃ / CF₄
• 불소화탄소계 가스 사용
• CFₓ 라디칼 → Si-O 결합 파괴
• C/F 비율로 선택비 조절
용도: 트렌치, 층간 절연막, 게이트 산화막
질화막 (Si₃N₄)
CHF₃ + O₂ / CF₄ + O₂
• SiO₂와 선택적 에칭 가능
• 습식: 인산(H₃PO₄) 160°C — 선택비 10:1
• 건식: CHF₃ 비율 조정
용도: CMP 스톱층, 에칭 마스크
알루미늄 (Al)
Cl₂ + BCl₃
• AlCl₃(휘발성)으로 변환 후 제거
• 주의: 에칭 후 수분에 즉시 부식
• 포토레지스트 즉시 제거 필수
용도: BEOL 배선 (Al 세대)
구리 (Cu) — 다마신
직접 에칭 ✗ → 주변 유전체 에칭
• CuClₓ 부산물이 상온에서 비휘발성
• 해결: 다마신 공정 — 트렌치 먼저 파고
Cu 채운 뒤 CMP로 평탄화
용도: 현대 BEOL 배선 표준
텅스텐 (W)
SF₆ + Ar / NF₃
• WF₆(휘발성)으로 변환 후 제거
• Ar은 물리적 스퍼터 보조 역할
용도: 비아 플러그, 게이트 전극
특징: 고내열성 금속 에칭에 유리
34 / 55

## Slide 35
3D NAND는 종횡비 100:1의 극한 에칭이다
머리카락 굵기 홀을 6m 깊이로 파는 비율 — ARDE와 극저온 대응
직경 ~100nm 홀 × 깊이 6μm+ = 종횡비 60:1~100:1 | 머리카락(70μm) 굵기 홀을 6m 깊이로 파는 것과 같은 비율
3D NAND 구조
산화막/질화막 교대 적층
(ONON 스택)
←홀→
직경 ~100nm
300mm 웨이퍼 1장 = 약 100조(10¹⁴)개 홀
핵심 도전 과제
ARDE (종횡비 의존 에칭)
홀이 깊어질수록 에칭이 느려짐
가스·이온 공급 감소 → 홀마다 깊이 편차
→ 불량 메모리 셀 발생
극저온 에칭 대응
-100°C 이하 에칭
측벽 보호막 형성 강화 → 수직 프로파일
에칭 속도 2.5배 향상 효과
펄스 플라즈마
이온과 라디칼 비율을 시간에 따라 조절
ARDE 억제, 균일 깊이 확보
35 / 55

## Slide 36
섹션 3 핵심 요약
건식 에칭 — 나노 세계를 가능하게 한 기술
①
건식 에칭 = 이방성 확보
습식 에칭의 "옆으로도 깎이는" 한계를 극복. 이온이 수직으로 충돌하여 수직 측벽 실현 → 나노미터 패터닝 가능.
②
RIE → ICP → ALE 진화
RIE(이방성 기본 확보) → ICP(밀도·에너지 분리 제어, 고속+저손상) → ALE(원자층 단위 0.1nm 제어). 점점 더 정밀해지는 방향.
③
보쉬 프로세스 = 깊이 파는 핵심
SF₆ 에칭 + C₄F₈ 패시베이션 반복. 종횡비 100:1 이상의 깊은 홀/트렌치 실현. MEMS, 3D NAND의 핵심.
④
소재별 가스 선택이 핵심
Si=SF₆/HBr, SiO₂=C₄F₈, Al=Cl₂+BCl₃, Cu=다마신 우회. "반응하면 기체로 날아가는 화합물" 만드는 가스를 선택한다.
다음: RIE에서 이온 충돌이 핵심이었다. 이 물리적 메커니즘을 극대화하면? → 섹션 4: 물리적 에칭
36 / 55

## Slide 37
SECTION 4
물리적 에칭
입자와 빛으로 깎는다
이 섹션에서 배울 것
• 화학적 vs 물리적 에칭의 근본 차이
• 스퍼터 에칭: Ar 이온으로 어떤 재료든
• 집속이온빔(FIB): 갈륨 이온 바늘 조각
• 레이저 에칭: 펄스 길이가 품질을 결정
• 나노초 / 피코초 / 펨토초 비교
• CO₂ / 파이버 / 엑시머 / 펨토초 레이저
• 펨토초의 유리 내부 가공과 LIPSS
• 샌드블라스팅 vs 전기화학 가공(ECM)

## Slide 38
화학적 vs 물리적: 녹이냐 두드리냐
제거 원리의 근본적 차이 — 5가지 비교
화학적 에칭
식초가 달걀껍데기를 서서히 녹이듯
화학물질이 재료와 반응하여 용해
제거 원리:
화학 반응 (용해·분해)
방향성:
등방성 — 모든 방향으로 파임
소재 선택성:
재료별 반응성 차이 활용
처리 환경:
액체 화학약품 (습식)
처리 규모:
대량 일괄 처리에 유리
물리적 에칭
샌드블라스터로 돌에 모래를 쏘듯
운동에너지로 표면 원자를 때려 냄
제거 원리:
입자 충돌 (운동에너지)
방향성:
이방성 — 입자 방향으로만
소재 선택성:
비교적 재료 무관 가공
처리 환경:
건식 (진공 또는 가스)
처리 규모:
정밀 패터닝에 강점
38 / 55

## Slide 39
스퍼터 에칭: Ar 이온으로 어떤 재료든 깎는다
당구공 충돌 원리 — 스퍼터링 수율(S)과 응용
당구공 충돌 비유
Ar⁺
이온
→
↑ 튕겨남
빠른 이온(Ar⁺) → 정지 원자(표면) 충돌
→ 표면 원자가 튕겨나옴 = 스퍼터링
왜 아르곤(Ar)인가?
• 화학적으로 불활성 → 표면 재료와 반응 안 함
• 원자량 40 amu → 충돌 효율 높음
• 지구 대기 ~1% → 저렴하고 구하기 쉬움
스퍼터링 수율 (S)
S = 방출된 표면 원자 수 / 입사 이온 수
재료 | S (Ar⁺ 500eV) | 특징
실리콘 (Si) | ~0.5 | 반도체 표준
알루미늄 (Al) | ~1.0 | 연한 금속
구리 (Cu) | ~2.3 | 잘 깎임
금 (Au) | ~2.8 | 귀금속 중 최고
텅스텐 (W) | ~0.6 | 고경도 내화금속
장점: 소재 무관 · 청결한 표면 · 조성 변화 없음
단점: 느린 속도 · 재증착(Redeposition) · 낮은 선택비
응용: MRAM 자성 소자 · 귀금속(Pt, Ir) 패터닝 · TEM 시편 제작
39 / 55

## Slide 40
집속이온빔(FIB): 갈륨 이온 바늘로 나노 조각한다
붓 vs 바늘 — 5~10nm 분해능의 나노 가공 도구
넓은빔 vs FIB
넓은빔
(BIB)
전면 에칭
붓으로 넓게
FIB
나노 조각
바늘 끝으로
갈륨(Ga⁺) 이온 소스 원리
1. Ga 금속을 텅스텐 바늘 끝에 녹여 유지 (융점 29.8°C)
2. 강한 전기장(10⁸ V/m)으로 Ga⁺ 이온 추출
3. 전자기 렌즈로 이온빔 집속 → 빔 지름 5~10 nm
4. Ga⁺ (가속 5~30 kV) → 표면 충돌 → 국소 스퍼터 에칭
FIB 핵심 응용 분야
회로 수정 (Circuit Edit)
반도체 칩 배선을 직접 끊거나 연결
→ 설계 검증 · CPU 디버깅 (Intel 활용)
단면 분석 (Cross-Section)
SEM-FIB 복합 장비로 소자 단면 절개
→ 나노미터 정밀도 내부 구조 관찰
TEM 시편 제작
특정 위치의 초박막(~100nm) 라멜라 제작
→ 투과전자현미경 분석용
마스크 리페어
EUV 포토마스크 결함을 nm 단위 수정
→ 수억짜리 마스크 재생
40 / 55

## Slide 41
레이저 에칭의 핵심: 펄스 길이가 품질을 결정한다
나노초(열 주도) vs 펨토초(비열적 냉각 어블레이션)
나노초(ns) 레이저 — 느린 다리미
펄스 시간: 10⁻⁹ s (1 ns = 10억분의 1초)
레이저 에너지 흡수
→ 전자 여기
→ 격자 진동 (열 발생)
→ 온도 상승
→ 용융 · 기화
결과: 넓은 열 영향부(HAZ) · 재주조층 · 버(Burr)
vs
펨토초(fs) 레이저 — 순간 번개
펄스 시간: 10⁻¹⁵ s (1 fs = 1,000조분의 1초)
극초단 펄스 → 전자에 에너지 집중
→ 전자 온도만 수만 K (격자는 차가움)
→ 열 확산 시간보다 펄스가 짧음
→ 다광자 흡수 / 쿨롱 폭발
→ 재료 직접 기화 · 이온화
결과: HAZ 최소 · 재주조층 없음 · 날카로운 경계
비유: 나노초 = 느린 다리미 → 열이 퍼져 주변이 눌림 | 펨토초 = 순간 번개 → 닿는 순간만 작용하고 열이 퍼지기 전에 끝남
41 / 55

## Slide 42
펄스 길이별 비교: 나노초, 피코초, 펨토초
시간 범위 / 열적 특성 / 정밀도 / 열 영향부 / 대표 응용
펄스 구분 | 시간 범위 | 열적 특성 | 정밀도 | 열 영향부(HAZ) | 대표 응용
나노초 (ns) | 10⁻⁹ s (1~수백 ns) | 열 주도 (용융·기화) | 낮음 ±수십 μm | 큼 수십~수백 μm | 마킹, 절단 금속 조각
피코초 (ps) | 10⁻¹² s (0.1~100 ps) | 부분 열 축적 열-기계적 어블레이션 | 중간 ±수 μm | 중간 수 μm | 미세 가공 정밀 절단
펨토초 (fs) | 10⁻¹⁵ s (10~900 fs) | 비열적 (콜드) 쿨롱 폭발 | 매우 높음 ±수십 nm | 최소 <1 μm | 나노 패터닝 유리 내부 가공
실무 선택 기준
속도 우선:
나노초 — 빠르고 저렴. 마킹, 조각, 대량 처리에 최적
균형:
피코초 — 중간 정밀도. 반도체 마이크로 가공, 정밀 절단
정밀도 우선:
펨토초 — HAZ 최소. 의료기기, 나노 패터닝, 유리 내부 가공
42 / 55

## Slide 43
레이저 종류별 특성과 용도
CO₂ / 파이버 / 엑시머 / 펨토초 — 용도에 맞는 파장 선택
CO₂ 레이저
파장 10.6 μm (적외선)
• 유리, 아크릴, 폴리머에 잘 흡수됨
• 금속은 반사율 높아 비효율
• 열적 에칭 → 서리낀 텍스처 마킹
• 응용: 유리 마킹, 가죽 패터닝, 아크릴 절단
• 출력: 수십 W ~ 수 kW
파이버 레이저
파장 1.064 μm (근적외선)
• 금속 흡수율 높음 → 금속 가공 최적
• 집광 스폿 작음 → 에너지 밀도 높음
• 수명 25,000시간+, 유지보수 불필요
• 응용: SUS/Al/Cu 마킹·에칭
• MOPA 타입: 펄스 폭 4~200 ns 조절
엑시머 레이저
파장 193~351 nm (UV)
• UV 광자 에너지 높음 → 광분해
• 분자 결합을 직접 끊음 (화학적 분해)
• HAZ 거의 없음
• 응용: 폴리이미드(PI) 가공, 의료 카테터
EUV 리소그래피 광원 전 세대
펨토초 레이저
파장 800 nm / 1030 nm (Ti:사파이어 / Yb)
• 비열적 콜드 어블레이션
• HAZ 최소 · 재주조층 없음
• 유리 내부 가공 가능 (3D)
• 응용: 나노 패터닝, 스텔스 다이싱
LIPSS 생성, 의료기기 정밀 가공
43 / 55

## Slide 44
펨토초 레이저는 유리 내부도 가공할 수 있다
표면 손상 없이 내부 균열/기포 생성 — 스텔스 다이싱
유리 내부 가공 원리
레이저 빔 ↓
유리 (SiO₂)
★ 내부 초점
균열/기포
유리 열전도율 ~1 W/m·K (알루미늄의 1/200)
→ 열이 퍼지지 않고 집중 → 내부 국소 가공 가능
응용 사례
내부 마킹 (Subsurface Engraving)
초점을 내부에 맞춰 표면 손상 없이
미세 균열/기포 어레이 생성
→ 크리스탈 기념품, 보안 마킹, 의료기기 인식
스텔스 다이싱 (Stealth Dicing)
반도체 웨이퍼 내부에 균열선 생성
→ 외력으로 깔끔하게 절단
기존 블레이드 다이싱 대비 파편·오염 감소
3D 포토닉 구조
유리 내부에 3차원 광도파로 패턴
→ 광통신, AR 광학, 센서 칩 응용
다른 에칭 방법으로는 구현 불가능한 영역
44 / 55

## Slide 45
LIPSS: 레이저가 만드는 뜻밖의 나노 구조
레이저 유도 주기적 표면 구조 — 불량에서 의도적 활용으로
LIPSS 생성 원리
Laser-Induced Periodic Surface Structures
레이저 빔과 표면에서 형성된 표면 전자기파(surface electromagnetic wave)의
간섭 → 주기적 세기 패턴 → 재료가 주기적으로 제거 → 나노 줄무늬(ripple)
비유: 바닷가에서 파도가 밀려오면 모래사장에 규칙적인 파문이 생기듯
레이저파와 표면파의 간섭이 규칙적인 나노 패턴을 만든다.
주요 특성
• 주기: 레이저 파장의 0.5~1배 (수백 nm)
• 형성 조건: 다중 펄스 조사 + 적절한 플루언스(J/cm²)
• 출처: Springer Applied Physics A, 2025 (Cr/Ag 박막 LIPSS 연구)
LIPSS 응용 분야
반사방지 구조
나노 주기 구조로 빛 반사 억제
반사율 95% → 0.1% 수준까지 감소
→ 태양전지, 광학 렌즈
친수/소수성 제어
표면 에너지를 나노 구조로 조절
→ 생의료 임플란트 표면 기능화
세포 부착성 향상
마찰 제어
윤활 특성 조절 — 자동차 엔진 부품
피스톤/실린더 표면 처리
마찰계수 최대 40% 감소
구조색 (착색)
금속 표면에 나노 구조로 구조색 생성
페인트 없이 색상 구현
위조 방지 보안 마킹에 활용
45 / 55

## Slide 46
샌드블라스팅과 전기화학 가공(ECM)
저비용 대면적 vs 초정밀 무마모 — 서로 다른 니치
샌드블라스팅 (연마 분사)
원리: 압축공기(0.3~0.8 MPa)로 연마 입자를 고속 분사
→ 표면과 충돌 → 미세 파편 제거
주요 연마재 |  | 
연마재 | 경도(Mohs) | 특징
모래(SiO₂) | 6.5–7 | 저렴, 유리 분진 유해
알루미나(Al₂O₃) | 9 | 고경도, 재사용 가능
글라스 비드 | 5.5–6 | 구형, 부드러운 피닝
탄화규소(SiC) | 9–9.5 | 초경도 재료 가공
적용: 유리 무광 텍스처, 금속 앵커 패턴, 도막 제거
정밀도: 0.5mm 이하 구현 어려움
장점: 저비용 · 대면적 처리 · 장비 간단
단점: 분진 관리 필수 · 깊이 제어 어려움
전기화학 가공 (ECM)
원리: 공작물(+) / 공구(-) / 전해질 용액
→ 전기분해로 금속 원자를 이온화하여 제거
Fe → Fe²⁺ + 2e⁻
공구 마모 없음:
공구가 직접 접촉 안 함 → 복잡 형상 무한 반복
잔류 응력 없음:
절삭력 없음 → 내부 응력 발생 안 함
소재 무관:
경도 관계없이 전도성 금속이면 가공 가능
한계:
전도성 재료만 가능 · 전해질 폐수 처리 필요
적용: 항공기 터빈 블레이드 · 의료기기 임플란트 · 금형
46 / 55

## Slide 47
펨토초 레이저의 "열 없음"은 조건부다
고반복률에서 열 축적 발생 — 반복률과 플루언스 동시 관리
⚠ Critic 지적: "펨토초 = HAZ 없음"은 단순화된 표현. 고반복률(>MHz) 조건에서는 열 축적이 발생한다.
열 축적 메커니즘
펨토초 레이저의 단일 펄스는 비열적이다.
그러나 반복률이 MHz 이상이 되면:
• 다음 펄스가 오기 전에 이전 펄스의 열이 완전히 식지 않음
• 펄스마다 소량의 열이 축적됨
• 축적 열 → HAZ 발생 가능
→ "펄스 에너지"와 "반복률"을 동시에 제어해야 한다
반복률별 열 축적 특성 |  |  | 
반복률 | 펄스 간격 | 열 축적 위험 | 대응책
< 100 kHz | > 10 μs | 낮음 (충분히 식음) | 표준 펨토초 가공
100 kHz ~ 1 MHz | 1~10 μs | 중간 (조건 의존) | 플루언스 낮춰 보정
> 1 MHz | < 1 μs | 높음 (주의 필요) | 버스트 모드 또는 저출력
실무 가이드라인
열에 민감한 재료(유리, 얇은 박막) + 고반복률 가공 시 → 플루언스(J/cm²) + 반복률을 함께 모니터링. "펨토초 = 무조건 안전"이라는 가정은 피해야 한다.
47 / 55

## Slide 48
섹션 4 핵심 요약
물리적 에칭 — 재료를 가리지 않는 가공 기술
①
재료 무관 가공 가능
화학 반응 없이 운동에너지(이온)나 빛(레이저)으로 어떤 재료든 에칭. 귀금속, 세라믹, 유리 모두 가능. 단, 재증착과 낮은 선택비 주의.
②
레이저는 펄스 길이 선택이 핵심
ns = 빠르지만 HAZ 있음 / ps = 중간 / fs = HAZ 최소, 유리 내부 가공·LIPSS 등 독특한 응용. 단, 고반복률에서는 열 축적 발생.
③
재증착 / HAZ가 주요 실패 모드
스퍼터 에칭의 재증착(떨어진 원자가 다시 붙음), 나노초 레이저의 HAZ/재주조층이 품질을 떨어뜨리는 주요 원인.
④
FIB · ECM은 특수 정밀 공구
FIB: 마스크 없이 나노 가공, 반도체 디버깅에 필수. ECM: 공구 마모 없음, 잔류 응력 없음 — 항공·의료 부품에 활용.
다음: 화학적 · 반도체 · 물리적 에칭 모두 배웠다. 내 상황에는 어떤 방식을 써야 하는가? → 섹션 5: 비교와 선택
48 / 55

## Slide 49
섹션 5
내 상황에 맞는
에칭 방식 고르기
지금까지 배운 모든 에칭 방식을
한눈에 비교하고,
내 상황에 맞는 방식을 선택한다.
이 섹션에서 다루는 내용
50
소재별 에칭 방식 적합도 매트릭스
51
비용 규모 비교: 수백만원에서 수십억원까지
52
방식별 Top-3 실패 모드와 예방법
53
에칭 방식 의사결정 흐름도

## Slide 50
소재별 에칭 방식 적합도 매트릭스
◎ 최적 ○ 가능 △ 제한적 × 부적합
50 / 55
소재 | 습식 화학 | RIE/건식 | 스퍼터/FIB | 레이저 | 샌드블라스팅
소다라임 유리 | ◎ HF | △ | △ | ○ CO₂ | ◎
보로실리케이트 | ◎ BOE | △ | △ | ○ CO₂/UV | ○
퓨즈드 실리카 | ◎ HF 49% | ○ | △ | ◎ 펨토초 | ○
구리 | ◎ FeCl₃ | △ 비휘발성 | ○ | ○ 파이버 | △
알루미늄 | ◎ NaOH | ◎ Cl₂ | ○ | ○ 파이버 | ○
스테인리스 | ○ FeCl₃+HCl | △ | ○ | ◎ 파이버 | ○
Si (반도체) | ○ KOH | ◎ RIE/DRIE | ◎ | △ | ×
귀금속 (Pt, Au) | × | × | ◎ 스퍼터 | ○ 펨토초 | △
* 티타늄: 습식 ○ HF+HNO₃ / 스퍼터 ○ / 레이저 ○ | SiO₂: 습식 ◎ / RIE ◎ — 행 통합 표시

## Slide 51
비용 규모 비교: 수백만원에서 수십억원까지
의사결정 초기 "감잡기"용 — 실제 도입 시 벤더 견적 필수
51 / 55
에칭 방식 | 초기 장비 투자 | 소모품/운영(월) | 폐수·후처리 | 비고
습식 에칭 (소규모) | 수백만원 | 수십만원 | 수십~수백만원/년 | 진입 장벽 가장 낮음
습식 에칭 (산업 자동화) | 수천만원 | 수백만원 | 수천만원/년 | PCB 대량 생산 기준
샌드블라스팅 | 수백만원 | 수십만원 | 분진 처리 비용 | 물리적 에칭 최저비용
CO₂ 레이저 | 수백만~수천만원 | 수십만원 | 없음 (건식) | 비금속·유리 마킹
파이버 레이저 (나노초) | 수천만원~1억원 | 수십만원 | 없음 (건식) | 금속 마킹·에칭
RIE (연구용) | 수천만~1억원 | 수백만원 | 최소 (가스 스크러버) | 대학/연구소 클린룸
펨토초 레이저 | 수억~수십억원 | 수백만원 | 없음 | 나노 정밀 가공
ICP-RIE / DRIE / ALE | 수억~수십억원+ | 수천만원 이상 | 중간 (가스 처리) | 반도체 팹 전용
※ FIB(집속이온빔): 수억~수십억원, 소모품 수백만원/월 — R&D·단면분석 특화

## Slide 52
방식별 Top-3 실패 모드와 예방법
에칭 실패는 대부분 전후 공정 연결 고리에서 발생한다
52 / 55
습식 화학 에칭
순위 | 실패 모드 | 원인 | 예방법
1위 | 과에칭(Over-etch) | 에칭 시간 초과·온도 과다 | 타이머+온도 ±2°C 관리, 쿠폰 사전 테스트
2위 | 언더컷 과다 | 에칭 팩터 미달·마스크 접착 불량 | 양면에칭·스프레이 방식·아트워크 보정 설계
3위 | 마스크 박리·손상 | 에칭액이 마스크 공격 | 마스크-에칭액 호환성 확인, 라미네이션 품질 관리
RIE·건식 에칭 (반도체)
순위 | 실패 모드 | 원인 | 예방법
1위 | 보잉(Bowing) | 측벽 보호막 부족·이온 산란 | C₄F₈ 비율 증가, 저온 운전
2위 | 노칭(Notching) | 바닥에서 이온 반사·과집중 | 압력 조절, 에칭 종점 검출(EPD) 활용
3위 | ARDE(종횡비 의존 에칭) | 좁은 구멍에 가스·이온 공급 부족 | 보쉬 사이클 최적화, 더미 패턴, 펄스 플라즈마
물리적 에칭 (스퍼터·FIB·레이저)
순위 | 실패 모드 | 원인 | 예방법
1위 | 재증착(Redeposition) | 제거 원자가 측벽에 재부착 | 시료 각도 조절, 가스 보조(CAIBE) 사용
2위 | 열 영향부(HAZ) — 레이저 | 나노초 레이저의 열 확산 | 펨토초 레이저 전환, 반복률·플루언스 최적화
3위 | 이온빔 손상·Ga 오염 — FIB | Ga⁺ 이온 시료 내 주입 | Xe⁺ PFIB 사용, 저에너지 마무리 패스

## Slide 53
에칭 방식 의사결정 흐름도
소재 → 목적 → 규모/허용조건 3단계로 최적 방식을 선택한다
53 / 55
에칭 방식 선택
1단계: 대상 소재는?
유리·세라믹
금속
반도체 웨이퍼
2단계: 목적은?
2단계: 생산 규모는?
2단계: 선폭 요구는?
대면적/장식 → 습식 HF
또는 샌드블라스팅
마이크로채널 → BOE
나노/내부 → 펨토초 레이저
대면적/장식 → 습식 HF 또는 샌드블라스팅
마이크로채널(<100µm) → BOE
나노 패터닝 → 펨토초 레이저
마킹/로고 → CO₂ 레이저
대량(PCB/리드프레임) → 화학 PCE
FeCl₃ 또는 CuCl₂
소량 정밀+HAZ 허용 → 파이버 레이저
소량 정밀+HAZ 불허 → 펨토초/ECM
>1µm → 습식 or RIE
10nm~1µm → ICP-RIE
<10nm (첨단 노드) → ALE
(원자층 에칭)
유리·세라믹
금속
반도체 웨이퍼

## Slide 54
오늘의 핵심 5가지를 기억하자
이 5가지만 이해하면 어떤 에칭 상황에서도 판단할 수 있다
54 / 55
1
에칭은 "선택적 제거"다
화학물질·이온·레이저 등 수단은 달라도, "원하는 곳만 깎는다"는 본질은 같다.
수단 선택이 곧 품질·비용·정밀도를 결정한다.
2
모든 에칭은 화학–물리 스펙트럼 위에 있다
습식(순수 화학) ~ RIE(하이브리드) ~ 스퍼터(순수 물리)의 연속체로 이해하면 방식 간 관계가 명확해진다. 이분법은 혼란을 낳는다.
3
선택비·등방성·에칭속도 3요소가 품질을 좌우한다
이 세 개념만 이해하면 어떤 에칭 방식이든 핵심 성능을 평가할 수 있다.
선택비 높을수록, 이방성 강할수록, 속도는 목적에 맞게.
4
소재–목적–규모가 에칭 방식을 결정한다
"무엇을(소재), 왜(목적/정밀도), 얼마나(규모/비용)" 세 질문으로 최적 방식을 좁힐 수 있다.
매트릭스와 흐름도를 활용하라.
5
에칭은 단독 공정이 아닌 연결체다
마스킹-에칭-검사-클리닝이 한 세트다.
실패 모드 대부분은 이 연결 고리(전처리·후처리)에서 발생한다.

## Slide 55
감사합니다
Q & A
오늘 배운 것
에칭 = 선택적 제거. 화학-물리 스펙트럼으로 모든 방식을 이해한다.
선택비·등방성·에칭속도 3요소가 품질의 핵심 지표다.
소재-목적-규모 3질문으로 최적 방식을 좁힌다.
후속 학습 자료
01-chemical-etching.md
화학적 에칭 — HF·FeCl₃ 실무,
안전·환경 가이드 (유리/금속)
02-semiconductor-etching.md
RIE·DRIE·ICP·ALE 심층 분석,
반도체 공정 응용 사례
03-physical-etching.md
스퍼터·FIB·레이저·ECM,
펨토초 레이저 나노 가공
후속 탐색 질문
Q1. 레이저 vs 화학 에칭의 손익분기점은 몇 개부터?
Q2. 레이저 어블레이션 후 잔류 응력과 장기 신뢰성?
Q3. 나노임프린트(NIL) vs 레이저 에칭 — 어느 쪽이 경제적?
55 / 55